# D-02.03.01C.	WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM 						PODŁOŻA

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wzmocnienia podłoża w związku z budową drogi gminnej w m. Moczyły.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą związanych z wzmocnieniem podłoża geotkaniną. Ustalenia obejmują:

- wykonanie wzmocnienia geotkaniną,

- przeprowadzenie badań kontrolnych,

opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Określenia podstawowe

- Geotkanina – materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch lub więcej układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów.

- Wzmocnienie geotkaniną podłoża podłoża pod nawierzchnią - wykorzystanie właściwości geosyntetyku przy rozciąganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych gruntu nasypu.

- Słabe podłoże  – warstwy gruntu niespełniające wymagań, wynikających z warunków nośności, stateczności lub odkształcalności.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ).

## 2. materiały

2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie 	zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 	dokument.

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora nadzoru.

2.2. geosyntetyki

Przy zastosowaniu geotkaniny do wzmocnienia podłoża nawierzchni zastosowano  materiał o wytrzymałości co najmniej 80/80 kN/m w obu kierunkach i

Geotkanina powinna być dostarczana w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokość, długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień . Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem.

Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geotkaniny. Podczas przechowywania należy chronić materiały przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Geotkaninę należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania.

Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur.

## 3. sprzęt

Używany sprzęt powinien posiadać wymagane atesty i być zgodny z wymaganiami odpowiednich specyfikacji technicznych.

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

do układania geotkaniny  układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające jej rozwijanie  ze szpuli np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp.,

do wykonania robót ziemnych: równiarki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadające wymaganiom obowiązujących SST.

## 4. transport

4.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Środki transportu

geotkaniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,

- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć geotkaninę.

## 5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót:

Ogólne zasady wykonania robót w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania robót:

Konstrukcja i sposób wykonania wzmocnienia geotkaniną powinna być zgodna z dokumentacją techniczną i SST.

5.3. Roboty przygotowawcze:

Roboty przygotowawcze dotyczą: ustalenia lokalizacji nawierzchni, odtworzenia trasy, ew. usunięcia przeszkód w przygotowaniu koryta.

Przygotowanie koryta wymaga:

- wyrównania i zagęszczenia koryta nawierzchni

5.4. Układanie geosyntetyków

Geotkaninę należy układać na podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek układania „pod górę”.

Geosyntetyki należy tak układać, by pasma leżały prostopadle do osi drogi i poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić 50 cm.

Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy przymocować wbitymi w grunt prętami w kształcie U  .

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (około 5 m), gdyż mniej jest zakładów i połączeń.

Wykonanie warstwy mrozoochronnej na geotkaninie  powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym w/w warstwa  jest rozkładana na całej powierzchni odpowiednim  urządzeniem, najczęściej spycharką, a tylko wyjątkowo ręcznie. Pasma należy układać „dachówkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania materiału.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołowanych i innych ciężkich maszyn bezpośrednio  po ułożonym materiale geotekstylny.

.

5.5. Zmiany w dokumentacji projektowej:

Dopuszcza się wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w drodze projektowania aktywnego, po ich zatwierdzeniu przez projektanta i przedstawiciela Inwestora. Wprowadzone zmiany należy uwzględnić w dokumentacji powykonawczej.

## 6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, SST i PZJ.

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora nadzoru dopuszczone do użycia bez badań.

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robót

Kontrola jakości robót obejmuje kontrolę zgodności sytuacji i geometrii układanych geotkanin oraz wykonywanej warstwy mrozoochronnej z ustaleniami projektu, specyfikacji technicznej i dodatkowych zaleceń Nadzoru Inwestorskiego.

## 7. obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jednostką obmiarową dla wzmocnienia geosyntetykiem podłoża jest 1 m2.

## 8. odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Odbiorowi robót podlegają:

- przygotowanie koryta,

- ułożenie geotkaniny,

- wykonanie warstwy mrozoochronej

- Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2. SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST.

## 9. podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Płatność za 1 m2 wykonanego wzmocnienia podłoża geotkaniny należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową oraz na podstawie protokołu odbioru robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie prowadzonych robót,

- zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,

- geodezyjne wyznaczenie,

- zbrojenie geotkaniny (z wykonaniem zakładu po 0,5 m w przekroju poprzecznym) zgodnie z dokumentacją projektową,

- zakotwienie szpilkami,

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów kontrolnych wymaganych w specyfikacji.

## 10. prZepisy związane

10.1. Normy

| PN-EN ISO 14688-1:2006 |  | Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 1: Oznaczanie i opis |
| --- | --- | --- |
| PN-EN ISO 14688-2:2006 |  | Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 2: Zasady klasyfikowania . |
| PN-EN 1997-1:2008 | Projektowanie geotechniczne - Część 1. Zasady ogólne. |  |
| PN-EN 1997-2:2009 | Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego |  |
| PN-68/B-06050 | Roboty ziemne, budowlane wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. |  |
| PN-68/B-06050 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |  |
| PN-EN 13242+A1:2010 | Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. |  |
| BN-88/8931-02 | Drogi samochodowe – Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. |  |
| PN-EN 10318:2006 | Geotekstylia – Terminologia. |  |
| PN-EN-13249:2002 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. |  |

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002.