SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

I.   Drut płaszczowy DUMET

Wymagany skład chemiczny rdzenia:

| 1. | Ni | 41,0 – 43,0 % |
| --- | --- | --- |
| 2. | Mn | max. 1,0 % |
| 3. | Si | max. 0,3 |
| 4. | S | max. 0,015 |
| 5. | P | max. 0,015 |
| 6. | C | max. 0,05 |
| 7. | Fe | Reszta |

Drut płaszczowy DUMET:  FeNi42Mn1/Cu26,5% +/-1% 2mm. Drut nawinięty w szpule, w ilości 800 kg +/-10 %

PAKOWANIE :

Każda szpula powinna zawierać oznaczenie: nazwa producenta, materiał, numer wytopu, wymiar.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE :

Drut powinien być czysty, wolny od oleju, plam, brudu. Powinien mieć jednolity kolor bez łuski, zadziorów, dziur.

WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE :

Drut winien posiadać certyfikat zawierający nazwę materiału, numer wytopu, numer zamówienia, skład chemiczny, wymiar, Rm, i wydłużenie