**Przewód NETSET BOX U/UTP 5e skrętka wewnętrzna Dca-s1,d2,a1 – 2 opakowania (2x 305 m)**

lub rozwiązanie równoważne spełniające wymagania techniczne produktu:

-Średnica żyły 0,49 mm;

-Iolacja żyły materiał HDPE  
grubość 0,87 mm;

-Płaszcz LSZH grubość 0,50 mm  
średnica 5 mm kolor szary;

-Impedancja falowa [Ω] 100 ±15;

-Rezystancja DC [Ω/100m] 9,5