Załącznik Nr 1.2 do swz nr WT.2370.13.2021

Opis przedmiotu zamówienia – Buty strażackie specjalne skórzane

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa butów strażackich specjalnych skórzanych z membraną

- Przedmiot zamówienia:

- 90 par butów strażackich specjalne skórzane z membraną (zamówienie zasadnicze)

- 30 par butów strażackich specjalne skórzane z membraną (zamówienie w ramach prawa opcji)

2.Termin realizacji zamówienia :maksymalnie 30 dni od otrzymania rozmiarów.

- Okres gwarancji 24 miesiące. Wymagany okres rękojmi 24 miesiące.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany do 20% nieużywanego towaru na towar nowy 
o innym rozmiarze. Wymiana jest możliwa w okresie 12 miesięcy od daty dokonania odbioru dostarczonego towaru.

- Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do magazynu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, w godz. 7.30 – 15.30, na koszt Wykonawcy.

- Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r.,

- Oferowane buty muszą posiadać:

    - ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.).

- Przedmiot zamówienia musi być:

- zgodny z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 15090;

- wykonany zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 1.9 „Buty strażackie” Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002 z późn. zm.)

- wykonany z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 4 poz. 25 z późn. zm.),

- wykonany zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r. z poźn. zm.) Wymaganiami Technicznymi, karta wymagań technicznych – KT-46 „WYMAGANIA TECHNICZNE dla butów strażackich”

- Wymagania dodatkowe:

- Przedmiot zamówienia musi być nowy, wyprodukowany w 2021 r.,

- Rozmiary butów w przedziale od 38 do 48.

- Buty w wykonaniu jako model  „C”.

- Buty mogą być oznakowane taśmą odblaskową w kolorze srebrnym i fluorescencyjną żółtą 
w dowolny sposób (łączna powierzchnia taśm nie powinna przekraczać 150cm2)

- Buty wykonane jako sznurowane z dwurzędowym systemem wiązań (sznurowadeł). Uzupełniające zapięcie  zamków błyskawicznych, zapewniających dopasowanie obuwia do stóp użytkowników. Zamek błyskawiczny uzupełniający nie może znajdować się po stronie wewnętrznej cholewki buta, a w przypadku uszkodzenia zamek musi być łatwo wymienialny przez użytkownika.

- Buty muszą posiadać metalowy podnosek chroniący palce przed zgnieceniem oraz międzypodeszwę w całej długości podeszwy chroniącą stopę przed przebiciem.

- Buty muszą posiadać wszyty przegub z miękkiej skóry nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiający ruch stopy lub rozwiązanie alternatywne, nie gorsze.

- Podeszwa – wykonana z gumy, posiadająca samoczyszczący profil, odporna na działanie oleju napędowego, etyliny. Urzeźbienie podeszwy powinno być takie, żeby nie było ciągłych prostoliniowych rowków przecinających poprzecznie podeszwę.

- Wierzchy buta mają być wykonane ze skóry licowej w kolorze czarnym z zastosowaniem wstawek w kolorze żółtym. Grubość zastosowanej skóry musi mieścić się w  przedziale od 2,0 mm do 2,7 mm.

- Podeszwa zbudowana konstrukcyjnie tak aby zapewnić izolację od ciepła i od zimna, zapewniająca antystatyczność oraz amortyzację przy skokach.

- Buty powinny posiadać w podeszwie wkładkę amortyzującą wypełnioną w całej długości i szerokości pianką np. poliuretanową zapewniającą izolację cieplną jak również zapewniającą amortyzację podczas doskoku.

- We wnętrzu buta musi znajdować się pod podeszwą (wyjmowana / wymienialna) wkładka dostosowana do kształtów anatomicznych stopy, absorbująca wilgoć.

- Sznurowadła wykonane z materiałów zapewniających niepalność  np. włókna aramidowe.

- Konstrukcja buta wykonana w taki sposób, aby przegub nad podbiciem stopy
i nad piętą  ułatwiał ruch stopy.

- We wnętrzu obuwia podszewka wielowarstwowa z membraną wodoodporną 
i paroprzepuszczalną, poprawiającą właściwości obuwia polegającymi na zwiększeniu  wodoszczelności, zapewnieniu paroprzepuszczalności, zwiększeniu odporności chemicznej.

- Buty muszą posiadać system odprowadzania wilgoci z przestrzeni pomiędzy ich skórą i membraną.

- Zamek buta musi być osłonięty od zewnątrz listwą ochronną np. ze skóry, biegnącą wzdłuż zamka dopuszcza się  listwę chroniącą zamek wykonaną z taśm trudnopalnych. Podstawowym wymaganiem jakie ma spełniać listwa ochronna jest ochrona zamka przed uszkodzeniami zewnętrznymi oraz to, iż winna być wykonana z materiałów trudnopalnych.

- Buty muszą posiadać stałe właściwości antyelektrostatyczne niezależnie od stosowanej wkładki.

- Zamawiająca przy dostawie zastrzega prawo do zweryfikowania wzoru butów strażackich na podstawie którego oferent uzyskał świadectwo dopuszczenia z wzorem dostarczonych butów.

- Wymagania dotyczące konserwacji butów -  zgodnie z instrukcją producenta.

Do każdej pary buta winna zostać instrukcja użytkowania i konserwacji.

15. Rozmiary:

Zamawiający przekaże Wykonawcy rozmiary przedmiotu zamówienia nie wcześniej niż 25.07.2021 r. Dla zamówień w ramach prawa opcji, rozmiary zostaną podane wraz z przekazaniem zamówienia na towar.