PAKIET 3

| 1 | Nasuwka dwudzielna na stal ocynkowane fi32 zakres 42-44mm | szt | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Nasuwka dwudzielna na stal ocynkowane fi40 zakres 48-50mm | szt | 3 |
| 3 | Nasuwka dwudzielna na stal ocynkowane fi50 zakres 57-60mm | szt | 15 |

Wymagania techniczne dotyczące nasuwek dwudzielnych:

- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400, zabezpieczony wewnętrznie
i zewnętrznie antykorozyjnie farbą proszkową epoksydową (grubość powłoki 
min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5 Nm z wysokości 1m);

- śruby, nakrętki i podkładki wykonane min. ze stali cynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewnej zabezpieczone przed korozją powłoką antykorozyjną. gwinty śrub zabezpieczone powłoką umożliwiającą wielokrotny montaż opaski i zabezpieczający śrubę przed zacięciem;

- uszczelka z gumy EPDM lub NBR, powierzchnia ryflowana lub kratkowana; wywinięta po obu stronach korpusu każdej części

- nasuwka skręcana dwustronnie, możliwość montażu za pomocą jednego klucza monterskiego (odlane gniazda w korpusie zabezpieczające przed obracaniem śruby);

- długość L=120mm ± 20mm

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16;

- podane zakresy są wielkościami minimalnymi; dopuszcza się nasuwki posiadające większe zakresy pod warunkiem, że obejmują podany zakres;

- trwałe oznaczenie: producenta/logo, zakresu średnic zewnętrznych zastosowania, ciśnienia nominalnego;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH;