DANE TECHNICZNE

## Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa doszczelniaczy w zakresie średnic od DN80 – DN300

- Warunki ogólne:

- Armatura oferowana musi być wyprodukowana przez jednego producenta

- W przypadku, gdy Wykonawca załącza karty katalogowe na wyroby, których sam nie produkuje, to karty katalogowe muszą być kartami producenta, w przypadku kserokopii musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

###### Warunki techniczne

Doszczelniacze w zakresie średnic od DN80 – DN 300

### Materiał

- żeliwo sferoidalne minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) klasa żeliwa oznakowana na korpusie w postaci odlewu (nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- pokrycie epoksydowe – grubość powłoki nie mniejsza niż 250 mikronów i nie większa niż 800 mikronów

- śruby, nakrętki i podkładki ze stali cynkowanej ogniowo (nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- Uszczelnienie

- guma EPDM (nie dopuszczamy NBR)

### 3. Ciśnienie

- PN 10

## 4. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty

- Karta katalogowa producenta oferowanych materiałów, która powinna zawierać co najmniej zdjęcie bądź rysunek zamawianego doszczelniacza, opis materiałowy wraz z podaniem dokładnych wymiarów

- Aktualny atest PZH

(W przypadku, gdy producent posiada jeden atest higieniczny na całokształt produkowanej armatury objętej przedmiotem zamówienia, dopuszczamy załączenie tylko jednego egzemplarza)

- Certyfikat zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych lub Aprobata techniczna

- Certyfikat RAL na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzający wykonanie następujących badań:

-	kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum 				SA2,5
	-	badanie grubość powłoki epoksydowej (zakres dopuszczalny od 250 do 800

mikronów),

-	badanie odporność na przebicie prądem stałym,

-	badanie przyczepności powłoki.

-	badanie odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm).

Dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą

na zabezpieczenie antykorozyjne Zamawiający uznaje za ważny przez 24

miesiące od dnia jego wydania.

Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający wymaga od Oferenta aktualnych wyników badań zabezpieczenia antykorozyjnego armatury objętej niniejszym postępowaniem (potwierdzonych certyfikatem RAL lub innym dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę badawczą)