Załącznik nr 1E do SWZ/Załącznik nr 2E do Umowy

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania:

Dostawa przedmiotów umundurowania służbowego dla  strażaków Państwowej Straży Pożarnej - część E (koszulka T-shirt)

# Wymagania dla części E (koszulka T-shirt) postępowania

Na opis przedmiotu zamówienia składa się wyciąg z treści dokumentacji techniczno-technologicznej opracowanej dla poszczególnych przedmiotów umundurowania oraz dokumentacja fotograficzna poszczególnych asortymentów. Wykonawca ma możliwość również zapoznania się parametrami, wyglądem i innymi cechami fizycznymi poszczególnych przedmiotów w siedzibie zamawiającego gdzie zostaną one udostępnione do wglądu (bez możliwości wypożyczenia) po wcześniejszym uzgodnieniu takiej możliwości (minimum 3 dni robocze przed planowanymi oględzinami).

Pakiety zdjęć poglądowych są dołączone do poszczególnych części zmówienia, jednakże nie stanowią one źródła informacji dla wykonawcy o wymaganych parametrach technicznych poszczególnych części zamówienia, które zawarte są w treści wymagań techniczno-technologicznych.

Uwaga: za każdym razem gdy Zamawiający w poniższym dokumencie przywołuję odniesienie do normy, oznacza to zastosowanie przytoczonej normy lub równoważnej.

# Wymagania techniczno-technologiczne

Koszulka T-shirt

- CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Opis

Koszulka T-shirt w kolorze piaskowym wchodzi w skład ubioru służbowego funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Koszulka wykonana jest z dzianiny bawełnianej. Podkrój szyi wykończony ściągaczem, a na tyle, od środka taśmą zabezpieczającą przed rozciągnięciem.

Napis PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA umieszczony na lewej piersi oraz na plecach, na wysokości łopatek.

Rys. 2 Przód

Rys. 3 Tył

- Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

Tabela 1.

| Lp. | Nazwa materiału | Rodzaj i charakterystyka materiału | Wymagania wg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzianina zasadnicza | Dzianina w kolorze piaskowym, o składzie surowcowym – 94% bawełna, 6% elastan | Tabela 2 |
| 2 | Dzianina ściągaczowa | Dzianina ściągaczowa w kolorze dzianiny zasadniczej, przeznaczona na plisy o składzie surowcowym – 95% bawełna, 5% elastan | Tabela 3 |
| 3 | Napisy | Napis mały PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA w kolorze czarnym | Rozdział II, pkt 7 |
|  |  | Napis duży PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA w kolorze czarnym |  |
| 4 | Nici | Nici rdzeniowe poliestrowo-poliestrowe No 120 o minimalnej sile zrywającej 9N, w kolorze dzianiny zasadniczej | specyfikacji technicznej producenta |
| 5 | Taśma | Taśma w kolorze zbliżonym do dzianiny zasadniczej lub przezroczysta, o szerokości 5÷8mm | Wg wzoru |
| 6 | Wszywka | Wszywka z oznaczeniem składu surowca, sposobu konserwacji | Rozdział V, pkt 1 |
| 7 | Wszywka rozmiarowa | Wszywka z oznaczeniem rozmiaru, wszywana w podkrój szyi | Rozdział V, pkt 1 |
| 8 | Etykieta | Naklejka na worek foliowy | Rozdział V, pkt 2 |
| 9 | Worek | Worek foliowy | - |

- WYMAGANIA TECHNICZNE

- Wymagania techniczne dzianiny zasadniczej

Tabela 2

| Lp. | Wyszczególnienie - wskaźnik | Jednostka miary | Wartość liczbowa | Metoda badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skład surowca | % | 94 bawełna ±4% 6 elastan ±3% | PN-72/P-04604 |
| 2 | Masa powierzchniowa | g/m² | 210 ± 10 | PN-P-04613:1997 |
| 3 | Splot | - | Lewoprawy | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 4 | Liczba - rządków - kolumienek | 1/1dm | 200 ± 25 140 ± 15 | PN-EN 14971:2007 metoda A |
| 5 | Wytrzymałość na przebicie kulką, nie mniej niż: | N | 340 | PN-EN ISO 9073-5:2008 |
| 6 | Zmiana wymiarów po praniu w temp.40oC i suszeniu, nie więcej niż - kierunek wzdłużny, - kierunek poprzeczny | % | ±5 ±3 | PN-EN ISO 5077:2011 PN-EN ISO 6330: 2012 4N (suszenie w stanie rozwieszonym) |
| 7 | Odporność wybarwień na pranie, nie mniej niż | stopień | 4 | PN-ISO 105-C06:2010 |
| 8 | Odporność wybarwień na pot alkaliczny, nie mniej niż | stopień | 4 | PN EN ISO 105 E04:2013-06 |
| 9 | Odporność wybarwień na pot kwaśny, nie mniej niż | stopień | 4 | PN EN ISO 105 E04:2013-06 |
| 10 | Odporność na pilling, nie mniej niż | stopień | 3-4 | PN EN ISO 12945-4:2021-04 |
| 11 | Kolor | Piaskowy Wartość współrzędnych barwy wg normy PN-EN ISO 105-J01: 2002; PN-EN ISO 105-J03:2009 Wartość CIELab: L=56,08; a=6,90; b=28,46; ΔE≤1,5 |  |  |

- Wymagania techniczne dzianiny przeznaczonej na plisy.

Tabela 3

| Lp. | Wyszczególnienie - wskaźnik | Jednostka miary | Wartość liczbowa | Metoda badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skład surowca | % | 95 bawełna ±3%, 5 elastan ±3% | PN-EN ISO 1833-12:2010 |
| 2 | Splot | - | Dwuprawy | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 3 | Masa powierzchniowa | g/m² | 230 ± 20 | PN-P-04613:1997 |
| 4 | Odporność wybarwień na pranie, nie mniej niż | stopień | 4 | PN ISO 105-C06:2010 |
| 5 | Odporność wybarwień na pot alkaliczny, nie mniej niż | stopień | 4 | PN EN ISO 105 E04:2013-06 |
| 6 | Odporność wybarwień na pot kwaśny, nie mniej niż | stopień | 4 | PN EN ISO 105 E04:2013-06 |
| 7 | Kolor | Piaskowy Wartość współrzędnych barwy wg normy PN-EN ISO 105-J01: 2002; PN-EN ISO 105-J03:2009 Wartość CIELab: L=57,64; a=6,74; b=28,60; ΔE≤1,5 |  |  |

- Zestawienie elementów składowych

Tabela 4

| Rodzaj materiału | Lp. | Wyszczególnienie elementu | Ilość elementów |
| --- | --- | --- | --- |
| Dzianina zasadnicza | 1 | Tył | 1 |
|  | 2 | Przód | 1 |
|  | 3 | Rękaw | 2 |
|  | 4 | Plisa na tyle podkroju szyi | 1 |
| Ilość elementów |  |  | 5 |
| Dzianina przeznaczona na plisy | 1 | Ściągacz do odszycia podkroju szyi | 1 |
| Ilość elementów |  |  | 1 |

- Rodzaje szwów i ściegów

Zalecane gęstości ściegów maszynowych:

- stębnowych 40-50 ściegów /1dm,

- overlockowych 40-50 ściegów/1dm,

Każdy szew przy rozpoczęciu i zakończeniu należy zamocować poprzez dwukrotne przeszycie, w celu zabezpieczenia przed pruciem.

- Sztukowanie elementów

Nie dopuszcza się sztukowania elementów.

- Wymagania odnośnie oznaczenia wielkości odzieży i wymiarów ciała.

### 6.1. Tabela klasyfikacji wielkości

Tabela 5 – tabela klasyfikacji wielkości

| Oznaczenie wielkości | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wzrost - zakres | Obwód klatki piersiowej - zakres |  |  |  |  |  |
|  | 78-85 | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-126 |
|  | Obwód pasa - zakres |  |  |  |  |  |
| 156-164 | 68-75 |  |  |  |  |  |
| 164-172 |  | 76-83 |  |  |  |  |
| 172-180 |  |  | 84-91 |  |  |  |
| 172-180 |  |  |  | 92-99 |  |  |
| 180-188 |  |  |  |  | 100-107 |  |
| 188-196 |  |  |  |  |  | 108-116 |

### 6.2. Wymiarowanie koszulki T-shirt

Rys.4 i 5

Tabela 6 – tabela wymiarowania

| Nazwa wymiaru |  | Oznaczenie wielkości | XS | S | M | L | XL | XXL | Tolerancja ±cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 156-164 | 164-172 | 172-180 | 172-180 | 180-188 | 188-196 |  |  |
|  |  | Obwód klatki piersiowej | 78-85 | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-126 |  |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Szerokość na wysokości klatki piersiowej |  | 41,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 62,0 | 2,0 |
| 1b | Szerokość na dole |  | 41,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 62,0 | 2,0 |
| 1c | Długość przodu od szwu barkowego |  | 67,0 | 70,0 | 73,0 | 74,0 | 77,0 | 80,0 | 2,0 |
| 1d | Wysokość górnej krawędzi napisu od najwyższego punktu ramienia |  | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 0,5 |
| 1e | Odległość napisu od wszycia rękawa |  | 6,5 |  | 7,5 |  | 8,5 |  | 0,5 |
| 1f | Wysokość ściągacza |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2b | Długość tyłu od wszycia ściągacza do krawędzi dołu |  | 64,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 77,0 | 2,0 |
| 2c | Długość ramienia |  | 11,3 | 12,3 | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 16,4 | 0,7 |
| 2d | Wysokość górnej krawędzi napisu od najwyższego punktu ramienia |  | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 0,5 |
| RĘKAWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Długość rękawa od wszycia kuli do dolnej krawędzi, mierzona przez środek |  | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 1,0 |
| 3b | Szerokość rękawa na wysokości pachy |  | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 22,5 | 24,0 | 25,5 | 1,0 |
| 3c | Szerokość dołu rękawa |  | 16,0 | 17,5 | 19,0 | 20,5 | 22,0 | 23,5 | 1,0 |

Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczających poza rozmiary zawarte w tabelach, powinny być szyte według przekazanych wymiarów faktycznych lub w serwisie miarowym.

- Napisy

Napis PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA z charakterystyczną literą „Ƶ”, wykonany z materiału typu flex, naniesiony metodą termotransferową na lewej piersi. Litery czarne, matowe, na polu o wymiarach 98 x 31,5mm ± 2mm. Napis umieszczony w dwóch rzędach wypośrodkowany w pionie.

- Wysokość litery 12,2 mm (±1 mm)

- Grubość litery 3,0 mm (±0,5 mm)

- Długość napisu w górnym rzędzie 80mm (±1mm)

- Długość napisu w dolnym rzędzie 98mm (±1mm)

- Odległość między wierszami 4,6mm (±0,5mm)

- Krój czcionki Impact

Na tyle napis PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA z charakterystyczną literą „Ƶ”, wykonany z materiału typu flex, naniesiony metodą termotransferową. Litery czarne, matowe, na polu o wymiarach 317 x 100mm ± 2mm. Napis umieszczony w dwóch rzędach wypośrodkowany w pionie.

- Wysokość litery: 38,9mm (+/-1mm)

- Grubość litery: 10mm (+/-1mm)

- Długość napisu w górnym rzędzie: 258 mm (+/-1 mm)

- Długość napisu w dolnym rzędzie: 317 mm (+/-1 mm)

- Odległość między wierszami: 14,7 mm (+/- 0,5 mm)

- Krój czcionki: Impact

Wymiary napisów nie podlegają stopniowaniu.

- WYMAGANIA UŻYTKOWE

Koszulka powinna być wykonana za pomocą technologii, która będzie gwarantowała jej wysokie parametry użytkowe.

W szczególności wyrób nie powinien powodować miejscowych ucisków, okaleczeń, otarć ani podrażnień skóry użytkownika.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania koszulek nie powinny zawierać substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Dopuszcza się jedynie wyroby wykonane w pierwszym gatunku. Warunki odbioru, sposób odbioru, sposób pobierania próbek oraz ocenę wyników badań realizować według PN-P 84506:1983, wyroby konfekcyjne – Badania odbiorcze.

- Niedopuszczalne błędy dzianinowe:

  - zabrudzenia wielonitkowe,

  - plamy nietłuste i otoczki po spraniu plam,

  - mało widoczne i widoczne pasy (tzw. pomieszanie),

  - nieprawidłowy przeplot,

  - zmechacenie,

  - zaciągnięcia nitki,

  - załamki,

  - nierównomierność barwy.

- Niedopuszczalne błędy konfekcyjne:

      - skrzywienie szwów,

      - zniekształcenia i skrzywienia poszczególnych elementów,

      - niedoszycie, nieprawidłowe szwy lub ściegi,

      - nieprawidłowo wgrzany napis PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA.

Błędy ustala się metodą organoleptyczną, na wyrobie swobodnie rozłożonym lub zawieszonym na wieszaku, w świetle odbitym. Błędy dostrzegalne z odległości jednego metra uznaje się za niedopuszczalne.

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Konstrukcja wyrobu powinna zapewnić komfort użytkowania. Nie powinny powodować ucisków i otarć ciała oraz nie powinny krępować ruchów. Elementy, które bezpośrednio dotykają ciała powinny być pozbawione szorstkich, ostrych brzegów i elementów wystających, które mogą powodować podrażnienia.

Wyrób powinien być wykonany z materiałów i dodatków spełniających  wymagania Rozporządzenia  (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego Dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również Dyrektywę Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE z 2006r. Nr L396, s 1 z późniejszymi zmianami)

Tabela 7 Wymagania i metodyki dotyczące wybranych parametrów bezpieczeństwa użytkowania

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wartość | Metodyka badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość amin aromatycznych, nie więcej niż | mg/kg | 30 | PN-EN 14362-1:2012 PN-EN 14362-3:2012 |
| 2 | Zawartość formaldehydu, nie więcej niż | mg/kg | 75 | PN-EN ISO 14184-1:2011 |
| 3 | Odczyn pH | - | 4,5-7,5 | PN-EN ISO3071:2007 |

Uwaga: spełnianie wymagań wymienionych w tabeli musi być udokumentowane raportami z badań wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Uznaje się również, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, jeżeli posiada aktualną autoryzację (certyfikat) do posługiwania się znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normą OEKO-TEX Standard 100 (klasa produktów II).

- Wymagania użytkowe dla wyrobów gotowych

Z każdej nowej dostawy (partii) wyrobu gotowego należy pobrać wyroby, które podlegają ocenie i badaniom w akredytowanym laboratorium badawczym w zakresie:

Badania należy przeprowadzić na wyrobach poddanych zabiegowi konserwacji, tj. po:

- 10 cyklach pralniczych w temperaturze 40oC i suszeniu przez rozwieszenie, wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 6330:2012

Badania należy przeprowadzić w zakresie:

- zmian różnicy barwy tkaniny (Tabela 2), pomiaru wartości współrzędnych barwy dokonać zgodnie z normą PN-EN ISO 105-J01:2002. Dopuszczalna maksymalna wielkość różnicy barwy , obliczona wg normy PN-EN ISO 105-J03:2009 w stosunku do wartości współrzędnych barwy wzorca  zawartych w dokumentacji powinna wynosić, nie więcej niż ∆E*ab ≤ 2,5

- trwałości naniesionego napisu PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA

- stabilności kształtu (wymiary wg Tabela 6)

- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dokumentacji

Aby spełnić wymagania niniejszej dokumentacji należy, przedstawić:

- Aktualne wyniki badań wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzające spełnienie parametrów dla dzianiny zasadniczej Tabela 2 i dzianiny ściągaczowej Tabela 3;

- Aktualne wyniki badań wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzające spełnienie parametrów bezpieczeństwa użytkowania zawartych w Tabeli 7, lub dopuszczone certyfikaty dla dzianiny zasadniczej, dzianiny ściągaczowej i nici;

- Aktualne poświadczenia jakościowe (karty charakterystyki lub specyfikacje techniczne producenta) zgodności wymagań technicznych dla surowców ujętych w Tabela 1 (nici);

- Dla każdej nowej umowy na wyroby gotowe należy przedstawić wyniki badań zgodnie z pkt. IV.4.;

- Deklarację wykonawcy dotyczącą przeprowadzonej klasyfikacji jakości i 100% kontroli końcowej wyrobów.

- Gwarancja wykonawcy pkt. VI

Przedstawione wyniki badań oraz poświadczenia producenta uznaje się za aktualne jeżeli data ich wykonania nie przekracza 12 miesięcy.

UWAGA: w przypadku zastąpienia lub wycofania norm przywołanych w Dokumentacji Techniczno-Technologicznej, dopuszcza się stosowanie dokumentów normatywnych je zastępujących.

- CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, ZDJĘCIA POGLĄDOWE

- Wszywka

Wszywka, umieszczona w miejscu wszycia ściągacza, na środku tyłu, zawierająca następujące dane:

- nazwa producenta,

- wielkość wyrobu,

Wszywka, wszyta w lewy szew boczny, 20cm poniżej wszycia rękawa z oznaczeniem następujących danych:

- nazwa producenta,

- nazwa wyrobu,

- wielkość wyrobu,

- skład surowcowy dzianiny zasadniczej,

- sposób konserwacji,

- data produkcji( m-c i rok),

- jakość wyrobu (słownie).

Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN ISO 3758:2012 wg poniższego schematu

Maksymalna temperatura prania 40oc.

Nie stosować bielenia.

Nie suszyć w suszarce bębnowej

Nie czyścić chemicznie

Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 110oC.

Na wszywce umieszczony napis :

„Nie dopuszcza się prasowania napisu PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA”

„Prać odwrócone na lewą stronę”

Cechy i oznaczenia zawarte na wszywkach powinny być czytelne i wykonane niespieralnym tuszem, wykonane w technologii zapewniającej ich czytelność przy codziennym użytkowaniu i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lat.

- Etykieta jednostkowa

Etykieta naklejona na worek foliowy powinna zawierać następujące dane:

  - nazwa wykonawcy,

  - skład surowcowy dzianiny zasadniczej,

  - nazwa wyrobu,

  - wielkość wyrobu,

  - data produkcji( m-c i rok),

  - sposób konserwacji,

  - jakość wyrobu (słownie).

- Etykieta zbiorcza

Etykieta na opakowanie zbiorcze powinna zawierać następujące informacje:

- nazwa i adres wykonawcy,

- nazwa wyrobu,

- ilość,

- wielkość wyrobu,

- data produkcji (m-c i rok),

- sposób konserwacji,

- jakość wyrobu (słownie).

- Pakowanie

Każdą koszulkę włożyć do worka foliowego, a następnie pakować w pudełka kartonowego - po 50 sztuk w jednym rozmiarze.

Pudełka kartonowe należy zakleić taśmą. Na pudełku kartonowym należy nakleić etykietę zbiorczą. Opakowanie powinno zabezpieczyć wyrób przed obniżeniem jego jakości w czasie przechowywania i transportu.

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zmienić sposób pakowania.

- Przechowywanie

Koszulki powinny być przechowywane w pudełkach kartonowych w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienasłonecznionych, w warunkach zabezpieczających je przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

## Zdjęcia poglądowe

Zdjęcia nie stanowią źródła informacji dla wykonawcy o wymaganych parametrach technicznych poszczególnych części zamówienia, które zawarte są w treści wymagań techniczno-technologicznych.