SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

I.

Drut w gatunku AgO

Wymagany skład chemiczny

| 1. | Ag | 99,90 % |
| --- | --- | --- |
| 3. | Cu | max. 80ppm |
| 4. | Zn | max. 10ppm |
| 5. | Fe | max. 10ppm |
| 6. | Pb | max. 10ppm |
| 7. | Cd | max. 10ppm |
| 8. | Pozostałe zanieczyszczenia | 0,1% |

Drut AgO - średnica 4,0mm ± 0,04; (stan miękki) - ilość 15kg (±10%)

II.

PAKOWANIE :

Każdy krąg powinien zawierać oznaczenie: nazwa producenta, materiał, numer wytopu, wymiar, stan.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE :

Drut powinien być czysty, wolny od oleju, plam, brudu. Powinien mieć jednolity kolor bez łuski, zadziorów, dziur.

WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE :

Drut winien posiadać certyfikat zawierający nazwę materiału, numer wytopu, numer zamówienia, skład chemiczny, wymiar i twardość (HV10).