**Załącznik nr 2 do SWZ**

***WYMAGANIA JAKOŚCIOWE***

***USZCZEGÓLOWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH OKREŚLONYCH W SWZ***

***JAKO MINIMALNE I LUB MAKSYMALNE***

***Uwaga proszę wypełnić wszystkie pozycje – brak wypełnienia jakiejkolwiek pozycji może skutkować odrzuceniem oferty***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr nazwa | Jednostka | SÓL DROGOWA DO POSYPYWANIA[DR] | SÓL WYPADOWA DO WYTWARZANIA SOLANKI [WS] |
| Wartość minimalna | Wartość maksymalna | Wartość oferowana | Wartość minimalna | Wartość maksymalna | Wartość oferowana |
| Zawartość NaCl | **%** | **90** | **–** |  | **96** | **–** |  |
| Zawartość wody | **%** | **–** | **3** |  | **–** | **2,5** |  |
| Zawartość siarczanu sodu (NasSO4) | **%** | **ND** | **ND** |  | **–** | **4,0** |  |
| Zawartość antyzbrylacza K4[Fe(CN)6]·3H2O | **mg/kg** | **40** | **–** |  | **–** | **20** |  |
| Części nierozpuszczalne w wodzie | **%** | **–** | **4** |  | **ND** | **ND** |  |
| Granulacja – ziarna poniżej 1 mm | **%** | **–** | **45** |  | **ND** | **ND** |  |
| Granulacja ziarna powyżej 6 mm | **%** | **–** | **10** |  | **ND** | **ND** |  |

**ND – nie dotyczy**