PAKIET 7

| 1 | Zasuwa gwintowana fi50 | Szt | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Obudowa teleskopowa L 1800 Ø 50 | Szt | 15 |
| 3 | Obudowa teleskopowa L 1800 Ø 80 | szt | 15 |

Wymagania techniczne zasuwy gwintowanej (pozycja 1):

- ciśnienie robocze PN 16; połączenie gwintowane (gwint rurowy calowy) wewnętrzny

- korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400;

- korpus z pokrywą skręcany za pomocą śrub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, zalewane masą na gorąco zabezpieczającą przed zanieczyszczeniem gruntem; dopuszcza się połączenie bezgwintowe korpusu z pokrywą;

- wszystkie elementy żeliwne z zewnątrz i wewnątrz zabezpieczone antykorozyjnie farbą proszkową epoksydową (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 
5 Nm z wysokości 1 m - dostarczyć dokument potwierdzający badania). Przewiduje się kontrolę grubości powłok ochronnych na etapie dostawy wyrobu; w przypadku niedotrzymania wymaganych grubości powłok wyrób zostanie odrzucony;

- trzpień wykonany ze stali nierdzewnej walcowany na zimno; rozwiązanie techniczne budowy zasuwy powinno umożliwić wymianę uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem na pracującym wodociągu bez potrzeby zamykania zasuwy;

- w trzpieniu zasuwy otwór do zabezpieczenia obudowy wykonany centrycznie;

- klin nawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą EPDM, NBR; wzmocnienie stopki klina w postaci nalewki;

- pełny, prosty przepływ przez zasuwę, bez przewężeń w miejscu zamknięcia – równoprzelotowa średnica otworu równa średnicy nominalnej;

- pierścień górny zabezpieczony uszczelką przed zanieczyszczeniem z zewnątrz zamontowany centrycznie w sposób trwały i szczelny, z zamocowaniem w korpusie zasuwy;

- centryczne prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy umożliwiające bezproblemowe i szczelne zamknięcie przepływu;

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę i ciśnienie nominalne, klasę materiału, wloty zasuwy zabezpieczone zaślepkami do chwili montażu;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH;

Wymagania techniczne obudowy teleskopowej do zasuwy (pozycja 2-3):

- obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

- nasadka wrzeciona i łeb do klucza z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400;

- rura zewnętrzna ochronna z PE lub PP, z kołpakiem, zaślepką, osłoną oraz kapturem; wyklucza się osłonę kolumny obudowy zasuwy wykonaną z PVC;

- obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem;

- pręt zabezpieczony zawleczką przed zdjęciem z wrzeciona i wysunięciem; zawleczka przymocowana do każdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej, odpowiadająca średnicy otworu we wrzecionie zasuwy; średnica otworu w nasadce obudowy max. +2 mm do średnicy otworu we wrzecionie zasuwy;

- trzpień i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej;

- obudowa trwale oznakowana (producent/logo, średnica nominalna);