Nr postępowania: WIT.271.1.9.2021.AK

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi ul. Biała Góra i Zielona Góra w Wołowie”

Adres obiektu budowlanego:

działka nr 3/2 i 8 AM-30 obręb Wołów Miasto, gm. Wołów

(zaznaczono kolorem na mapie stanowiącej załącznik do PFU)

odcinek ok. 255m,

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

74232000-4 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45232452-5 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Zamawiający:

GMINA WOŁÓW

Rynek 34

56-100 Wołów

Spis zawartości:

Część opisowa

Część informacyjna

Autor opracowania:

mgr inż. Aleksander Korcz

- CZĘŚĆ OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest kompleksowe wykonanie zadania pn.:

„Przebudowa drogi ul. Biała Góra i Zielona Góra w Wołowie”

Działka nr 3/2 i 8 AM-30 obręb Wołów Miasto (około 255mb), odcinek od połączenia                          z istniejącymi skrzyżowaniami z drogą wojewódzką nr 338 i drogą gminną ul. Garwolską do wjazdu na posesję przy ul. Oliwna Góra nr 6, własność Gminy Wołów.

    - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Aktualny stan przedmiotu zamówienia:

Droga w całości ma charakter drogi gruntowej. Aktualnie jezdnia ma szerokość 4,5-5,0m.

Opis rozwiązania projektowego:

Zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej drogi znajdującej się na działkach nr 3/2 i 8 AM-30 obręb Wołów Miasto, stanowiących własność Gminy Wołów.

Zakres opracowania obejmuje drogi publiczne, ul. Biała Góra nr 102819 D i ul. Zielona Góra                                     nr 102905 D.

Szerokość pasa drogowego wynosi od 8,5 do 10,0m.

Przewiduje się jezdnię bitumiczną dwupasową o szerokości 5,00 m. Jezdnia o przekroju daszkowym, ograniczona krawężnikiem betonowym ułożonym na płask tak by woda opadowa                  z jezdni była odprowadzana do krawędzi jezdni. Za krawężnikiem należy przewidzieć pobocze utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokości min. 0,50m. Dopuszcza się spadek jednostronny jezdni z jednostronnym krawężnikiem na płask. W takim przypadku szerokość pobocza utwardzonego po stronie bez krawężnika musi wynosić min. 0,75m.

Jako odwodnienie należy zaprojektować i wykonać kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi i włączyć ten odcinek kanalizacji do istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej, usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Zielona Góra i Ludowa. Koniec istniejącego kolektora kanalizacji zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. Zielona Góra.

Dodatkowo w zakresie zamówienia należy wykonać jednostronny chodnik o szerokości minimum 1,5m, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, ograniczony obrzeżami betonowymi 8x30cm. Między chodnikiem a jezdnią należy przewidzieć, w miejscach gdzie jest taka możliwość, pas zieleni.

W zakresie zadania należy opracować i wykonać czasową i docelową organizację ruchu.

Długość drogi podlegająca przebudowie to 0,255km.

- kategoria ruchu KR1 dla jezdni drogi klasy D,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm (wg Wytycznych Technicznych - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy),

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm (wg Wytycznych Technicznych - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy),

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/63mm stabilizowana mechanicznie, gr. 20cm, zgodnie z PN-S-06102,

Należy uzyskać następujące parametry zagęszczenia i modułów odkształcenia na górze warstw kruszywa 0/63: IS≥1,0 (E2/E1≤2,2) oraz E2≥130 MPa

Podłoże gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu należy zagęścić do IS=1,0 wg Proctora oraz E2≥80 MPa.

- w zakresie istniejących warunków gruntowo-wodnych należy wykonać badania geotechniczne w celu zakwalifikowania podłoża do odpowiedniej grupy nośności                          i opracować odpowiednią opinię geotechniczną;

- odtworzenie zjazdów do działek przyległych wykonać w technologii jak droga główna;

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedmiot zamówienia jest zlokalizowany w strefie ochrony zabytków archeologicznych.

    - Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Przebudowę drogi należy zaprojektować o parametrach technicznych dla drogi o kategorii ruchu KR-1 zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124), przy szerokości jezdni 5,0m.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. Zamawiający wprowadzi wykonawcę                w teren z określeniem precyzyjnym zakresu (od-do).

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

    - Ogólne wymagania Zamawiającego

- opracowanie dokumentacji budowlano–wykonawczej wraz ze wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami a także opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę wg kwalifikacji, na przebudowę drogi ul. Biała Góra i Zielona Góra w Wołowie wraz z przebudową nawierzchni jezdni szerokości 5,00m (zgodnie z PFU);

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano–wykonawczej, dla której należy wcześniej uzyskać zatwierdzenie przez Inwestora;

- termin realizacji zadania objętego niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym zaproponowany przez wykonawcę nie później jak 26.11.2021r.

    - Orientacyjne wytyczne do projektowania

- wymaga się zachowania warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych;

- projektowany zakres nie powinien wychodzić poza granice pasa drogowego;

- roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach;

- na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości,    a ewentualne ograniczenia ruchu Wykonawca będzie zgłaszał mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem;

- wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane i są zgodne z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty;

- plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarządcę drogi: Urząd Gminy w Wołowie.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Inwestor będzie wymagał od wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowej.  Stosowna dokumentacja projektowa będzie podlegać sprawdzeniu i uzgodnieniu z Inwestorem, jeszcze przed zgłoszeniem robót w Starostwie Powiatowym.

  - Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych.

Inwestor przekaże Wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek objętych zakresem inwestycji.

  - Przepisy prawne

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                      w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124),

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1333),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa              i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Materiały użyte do budowy obiektu powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające                z obowiązujących przepisów prawa (powinny posiadać aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

- Inne przepisy i normy budowlane, związane z planowaną inwestycją,

  - Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Lokalizacja przedmiotu projektu może podlegać nadzorowi konserwatora zabytków.

  - Inwentaryzacja zieleni.

Realizacja inwestycji nie będzie powodować niszczenia zieleni i ścinania drzew.                            W przypadku wystąpienia takiej konieczności należy uzyskać decyzje wyrażającą zgodę na ścięcie wskazanych drzew, wykonać wycinkę oraz ewentualne nasadzenia rekompensacyjne.

  - Dodatkowe wytyczne inwestorskie

- Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, po wykonaniu należy przedstawić Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w postaci operatu kolaudacyjnego.

- Zabezpieczyć obsługę geodezyjną w celu prawidłowego wykonania robót łącznie                             z wykonaniem pomiaru i dokumentacji powykonawczej.

- Należy wykonać i uzgodnić z odpowiednimi służbami projekt organizacji ruchu łącznie                  z zamontowaniem niezbędnego oznakowania wynikającego z projektu.

Wołów, dn.29.04.2021r.