SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT

STB  00.06

IZOLACJE CIEPLNE, PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE

(CPV 45320000-6)

###### SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE

Opracowanie

arch. Jadwiga Bartnik

arch.  Maria Gajda- Kucharz

27 maja 2024

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych dla zadania

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT ZADANIA:

PRZEBUDOWA  I REMONT  SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  DO BUDYNKU UNIWERSYTETU  WROCŁAWSKIEGO- MUZEUM  PRZYRODNICZEGO   WRAZ Z ROZBIÓRKĄ  ISTNIEJĄCYCH  SCHODÓW

50-335 WROCŁAW  UL. HENRYKA SIENKIEWICZA  21

- Izolacje przeciwwilgociowe:

- Izolacja ścian fundamentowych – bitumiczne powłoki uszczelniające

- Izolacja pionowa ścian fundamentowych – folia kubełkowa

- Izolacje odgrzybieniowe – preparaty grzybobójcze

- Dylatacja między schodami  a murem – masy i sznury dylatacyjne

1.2. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupy | Klasy | Kategorie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45300000-0 |  |  | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |
|  | 45320000-6 |  | Roboty izolacyjne |
|  |  | 45321000-3 | Izolacja cieplna |

II.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót, będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

- Izolacje powłokowe cienkowarstwowe bitumiczne:

Jednokomponentowa, bitumiczna powłoka uszczelniająca.

Izolacja pionowa o następujących  właściwościach:

- jednoskładnikowa

- bardzo elastyczna

- mostkująca  rysy w podłożu

- nie zawiera rozpuszczalników

- zawiera wypełniacze

- bezzapachowa

- Preparat do zabezpieczania podłoży przed rozwojem grzybów i alg

Do nasycania podłoży porażonych wcześniej przez mchy, glony, porosty, algi, grzyby oraz grzyby – pleśnie. Do stosowania podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych oraz porażonych biologicznie. Do stosowania podczas renowacji strukturalnych tynków cienkowarstwowych i powłok malarskich stosowanych w systemach ociepleń ścian zewnętrznych

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Właściwości:

- biobójczy

- bezbarwny

- zawiera algicydy oraz fungicydy

- wnika głęboko w podłoże

- długotrwała ochrona powierzchni przed porażeniami biologicznymi

- nie zawiera związków metali ciężkich ani fenol

- Folia w płynie

Bezrozpuszczalnikowa powłoka redukująca dyfuzję pary wodnej. Składnik systemu  renomowanych  firm do walki i zabezpieczania podłoży przed działaniem pleśni w pomieszczeniach  nie zawiera ąąca składników toksycznych.

Ponadto:

- Folia kubełkowa

- Płyty ze styroduru  C twardego

- Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa

- Masy i kity izolacyjne, silikon budowlany

- Łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB

UWAGA:

Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

- Masy uszczelniające, sprawdzonych firm, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, magazynować w pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.

- Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.

Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia

łów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z zało

żeniami PZJ.

III.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia:

- urządzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniających

- mechaniczne pomosty robocze

- narzędzia ręczne

- sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzy-  stnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie,

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzys tnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Środki gruntujące i uszczelniające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Izolacje powłokowe przeciwwodne

5.1.1..Zakres robót przygotowawczych

- Podłoże musi być mocne, nośne, czyste, suche, nieprzemarznięte, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części nie związane z podłożem oraz stare powłoki bitumiczne na bazie rozpuszczalników należy usunąć.

- Następnie wykonać wyoblenia tzw. fasety na połączeniu ścian z ławami fundamentowymi. Wyoblenia wykonać za pomocą cementowej zaprawy systemowej - promień wyoblenia ok. 3-6 cm. Krawędzie należy sfazować. Rysy, ubytki w podłożu oraz raki większe od 5 mm wypełnić zaprawą’[

- Przed aplikacją powłoki podłoże należy zagruntować podkładem.

- Środek gruntujący można nanieść ręcznie lub natryskiem. Po wyschnięciu powłoki gruntującej zaleca się wykonanie szpachlowania podłoża za pomocą masy szpachlowej.

- Szpachlowanie wykonać za pomocą pacy metalowej, tak aby masa bitumiczna wypełniła wszelkie nierówności, raki oraz ubytków podłożu mniejsze od 5 mm.

5.1.2. Wykonanie robót

- Masę bitumiczną nanosić ręcznie za pomocą pacy metalowej lub maszynowo przy pomocy pompy

- Izolację rozprowadzić równomiernie na powierzchni podłożu.

Izolacja przeciwwilgociowa:

- Masę bitumiczna nakładać zawsze w dwóch cyklach roboczych.

- Drugą warstwę nakładać w momencie wyschnięcia pierwszej warstwy, tak aby jej nie uszkodzić.

- Minimalna grubość powłoki w przypadku wilgoci gruntowej wynosi 3-6 mm (powłoka wilgotna) co daje grubość ok. 3,0 mm powłoki po wyschnięciu.

Izolacja przeciw wodzie niewywierającej ciśnienia:

- W przypadku wody niewywierającej ciśnienie, masę nanieść dwuwarstwowo.

Minimalna grubość pierwszej warstwy wynosi 3 mm, następnie należy wtopić w nią siatkę z włókna szklanego.

- Po wyschnięciu pierwszej warstwy, nanieść drugą warstwę masy bitumicznej. Minimalna grubość drugiej warstwy wynosi ok. 2 mm.

- Minimalna łączna grubość powłoki wynosi ok. 4,8 mm (powłoka wilgotna) co daje grubość ok. 4 mm powłoki po wyschnięciu.

Izolacja przeciw wodzie wywierającej ciśnienie:

- W przypadku wody wywierającej ciśnienie, powłokę nanieść dwuwarstwowo. Minimalna grubość pierwszej warstwy wynosi 3 mm, następnie należy wtopić w nią siatkę z włókna szklanego.

- Po wyschnięciu pierwszej warstwy, nanieść drugą warstwę masy Bitumicznej. Minimalna grubość drugiej warstwy wynosi ok. 2 mm.

- Minimalna łączna grubość powłoki wynosi ok.4,8 mm (powłoka wilgotna) co daje grubość ok. 4 mm powłoki po wyschnięciu.

- Świeżą powłokę bitumiczną należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi +5 ºC, maksymalna temperatura wynosi +35°C

- Podane grubości powłok w stanie mokrym nie mogą w żadnym miejscu zostać przekroczone o 100% a grubość w stanie suchym nie może w żadnym miejscu być niższa od wymaganych minimalnych. Czas schnięcia bitumicznej powłoki uszczelniającej zależny jest od temperatury oraz wilgotności powietrza. Średnio 12h na 1mm grubości powłoki. Po całkowitym wyschnięciu, celem ochrony izolacji uszkodzeniem podczas zasypywania wykopów należy przykleić ochronne płyty drenażowe.

- W zależności od wielkości płyty rozmieścić równomiernie ok. 6 punktów z klejem na odwrotnej stronie płyty. Następnie przykleić płytę do wcześniej wykonanej i wyschniętej izolacji.

5.2.	Preparat do zabezpieczania podłoży przed rozwojem grzybów i alg

Sposób użycia

- Gotowy produkt w zamkniętych pojemnikach. Nie należy rozcieńczać go wodą.

- Podczas użycia nosić rękawice i okulary ochronne.

- Podłoże musi być nasiąkliwe.

- Podłoża porażone przez algi, glony, porosty:

- Wstępnie oczyścić za pomocą szczotek lub przez zmywanie wodą pod ciśnieniem. Po wyschnięciu nanosić preparat

Podłoża porażone przez grzyby-pleśnie:

- W przypadku niewielkiego stopnia porażenia nanieść preparat na ok. 6 godzin. Silnie porażone podłoża czyścić mechanicznie oraz wodą pod ciśnieniem. Po wyschnięciu podłoża nanosić preparat

- Preparat przechowywać oryginalnych pojemnikach, w pomieszczeniach suchych w temperaturze od +5°C do + 30°C. Po użyciu pojemniki starannie zamknąć.

  - Izolacje termiczne podłoży i ścian fundamentowych

5.3.1. Zakres robót przygotowawczych

- Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste

5.3.2.Zakres robót zasadniczych

- Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu

- Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.

- Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.

Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolej

- nych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.

- Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.

- Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.

- Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.

UWAGA

Ponieważ termoizolacja w ociepleniu obwodowym jest bardzo silnie obciążona wskutek ciągłego kontaktu z gruntem rodzimym przez wodę opadową, parcie gruntu i obciążenia ruchome, stosowane tu środki muszą spełniać następujące wysokie wymagania:

-  niewrażliwość na wilgoć

- wysoka wytrzymałość na ściskanie

-  odporność na butwienie przy zachowaniu wysokiej i

-  trwałej izolacyjności.

Styrodur®C

jest materiałem posiadającym te właściwości, toteż nadaje się idealnie do nanoszenia izolacji obwodowej. Izolacja obwodowa według normy Norma DIN 4108-2 kwalifikuje systemy ociepleń jako termoizolację obwodową wówczas, gdy płyty izolacyjne, wykonane przykładowo z wytłaczanej pianki polistyrenowej wg EN 13164, nie pozostają w ciągłym kontakcie z wodą gruntową. Tak więc izolacja obwodowa za pomocą Styrodur C, znajdująca się powyżej poziomu wody gruntowej, stanowi przypadek konstrukcyjny zgodny z normą.

Masy dylatacyjne

Elastyczne wypełnianie spoin przy użyciu mas wymaga przestrzegania określonych zasad i technik, aby zapewnić skuteczność i trwałość uszczelnienia. Oto podstawowe zasady:

- Przygotowanie Powierzchni:

- Pierwszym krokiem jest staranne przygotowanie spoiny. Powierzchnia powinna być przede wszystkim wysezonowana, czysta, sucha i wolna od kurzu, brudu, oleju, czy luźnych fragmentów. W razie potrzeby stosuje się specjalne środki czyszczące lub odtłuszczające.

- Zastosowanie Podkładu:

- Pozwala on na zwiększenie przyczepności pomiędzy masą dylatacyjną a elementem uszczelnianym, zwłaszcza gdy powierzchnia jest bardzo chłonna lub gdy wymagana perfekcyjne przygotowanie elementu do wykonania uszczelniania

- Dobór Odpowiedniej Masy:

- Wybranie masy dylatacyjnej, która jest odpowiednia do danego zastosowania –

- masa o najwyższej jakości, dopuszczona do uszczelnień złączy poziomych (posadzkowych) i pionowych (fasadowych) zgodnie z obowiązującymi normami: - PN-EN 15651-1 (F-EXT-INT-CC 25HM) - PN-EN 15651-4 (PW-EXT-INT-CC 25HM)

- zaawansowana technologia- wysoka lepkość i gęstość, odporność na spływanie nawet w szerokich szczelinach, łatwość profilowania i wygładzania niezależnie od przekroju i kształtu

- niska zawartość MDI (minimalna zawartość izocyjanianów)

- niskoemisyjna

- brak nieprzyjemnej woni charakterystycznej

- nie zawiera węglowodorów aromatycznych

- pozbawiona całkowicie ryzyka tworzenia się pęcherzy w strukturze masy i wynikającej z tego deformacji fugi

- trwale elastyczna w każdych warunkach

- najwyższa wg. normy zdolność kompensacji odkształceń 25%

- znikoma skurcz (nie tworzy szkodliwych naprężeń)

- idealna do szerokich dylatacji

- wysoka odporność na UV (minimalne ryzyko odbarwień fugi)

- wydłużony okres trwałości 15 m-cy

- przyczepność do większości podłoży budowlanych nawet bez gruntowania - w tym także do wilgotnych podłoży

- do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

- kolor dopasowany do płyty granitowej

- Szerokość i głębokość

- Przestrzeganie Zalecanej Szerokości i Głębokości Spoiny: Zaleca się przestrzeganie określonych przekrojów spoiny. Zbyt wąska lub zbyt głęboka spoina może nie zapewnić odpowiedniej elastyczności i wytrzymałości uszczelnienia.

- Sznury dylatacyjne:

- Do odpowiedniego wyprofilowania szczeliny dylatacyjnej wykorzystuje się sznury dylatacyjne PE wykonane z niechłonnej pianki polietylenowej, które pomagają utrzymać odpowiednią głębokość spoiny i zapewniają podparcie dla masy dylatacyjnej.

- Aplikacja Masy:

- Masa dylatacyjna powinna być nakładana równomiernie, bez powietrza, zazwyczaj za pomocą pistoletu do mas.. Ważne jest, aby masa wypełniła całą spoinę bez pustych przestrzeni.

- Wygładzanie i Uformowanie:

- Po nałożeniu, masa dylatacyjna powinna być wygładzona i uformowana tak, aby zapewnić odpowiedni kontakt z krawędziami spoiny i estetyczny wygląd.

- Czas Schnięcia i Utwardzania:

- Po aplikacji masy należy pozostawić ją do wyschnięcia i utwardzenia zgodnie z zaleceniami producenta. W tym czasie należy unikać obciążania spoiny.

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót.

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.  Kontrole i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

- Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

- Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy

- Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

- Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

- Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

- Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy się:

- powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych

VIII. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

- Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). lub porównywalnych

8.2.Odbiór izolacji przeciwwilgociowej

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych

- po przygotowaniu podkładu pod izolację

- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki

8.3. Odbiór powinien obejmować:

sprawdzenie jakości materiałów

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu

- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.

- sprawdzenie dokładności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania,

8.3.1. W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży miejsc przebicia izolacji przez rury,wpusty podłogowe itp.

- rejestracja usterek ( uszkodzeń mechanicznych, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.

UWAGA:

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujący się – aby były dokładnie ze sobą połączone ( bez możliwości rozerwania lub ścięcia , ale z możliwością wydłużeń lub skurczów.

8.3.2. Odbiór izolacji termicznej poziomej

W czasie odbioru ocenie  podlega: sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji.

- Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie budowlanym.- styrodur  C- XPS gr 12 cm

- Płyty powinny ściśle do siebie przylegać.

- Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość.

- Materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

8.3.3. Odbiór izolacji pionowej

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować :

I faza

- Po dostarczeniu materiałów na budowę – czy zostały dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie powinno być dokonane zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- Po przygotowaniu podłoża- sprawdzenie spadków, równości , czystości i suchości podłoża, jakości

wykonanej paroizolacji

II faza

- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem

- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości

współczynnika K

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża

- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki

lub substancje oleiste.

UWAGA

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. Struktura styroduru, styropianu i wełny mineralnej zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas przydatności do jej użycia.

Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130. lub równoważne

Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek.

- IX .  PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-69/B-10260	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze - lub   				 równoważne

- PN-74/B-24622 	Roztwór asfaltowy do gruntowania  - lub równoważne

- PN-74/B-24620 	Lepik asfaltowy stosowany na zimno - lub równoważne

- PN-77/B-27604 	Materiały izolacji przeciwwilgociowej . lub równoważne

- PN-91/B-02020 	Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. . lub równoważne

- PN-B-20130 	Płyty styropianowe (PS-E FS) . lub równoważne

- Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.

- Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.

- Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 –  łączniki do mocowania płyt termoizolacyjnych.

- Norma DIN 4108-2  - izolacja obwodowa

UWAGA:

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym przy pomocy przywołanych norm. Każdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja  techniczna lub system odniesienia  należy przyjąć , że w odniesieniu do niej użyto sformułowania lub równoważne .

Przedmiotowe środki dowodowe

W przypadku  odniesienia się w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym przy pomocy przywołanych norm. Wykonawca  winien wskazać równoważne produkty, a także normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności:

Krajową Ocenę Techniczną, Deklarację Właściwości Użytkowych, Atest higieniczny, Aprobatę techniczna, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, kartę techniczna doboru urządzenia. Dokumentację Techniczno-Ruchowa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności.