SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA

SZALOKOMINIARKA

Nr ewidencyjny - 47/SOP/2010

SPIS TREŚCI

1. Rysunek modelowy.									3

2. Opis ogólny wyrobu.									4

3. Wymagania techniczne.									4

3.1. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków.						4

3.2. Wymagania techniczno – użytkowe dzianiny.						5-6

3.3. Zestawienie szwów i ściegów.								6

4. Opis wykonania wyrobu.									7

5. Cechowanie, składanie i pakowanie.							8

5.1. Cechy dostawcy.										8

5.2. Składanie.										9

5.3. Pakowanie.										9

6. Gwarancja.											9

7. Rysunek techniczny.									10

8. Tabela wymiarów wyrobu gotowego.							11

9. Średnie normy zużycia materiałów zasadniczych i dodatków.				11

10. Arkusz ewidencji wprowadzonych zmian.						12

1. RYSUNEK MODELOWY.

Rysunek nr 1.

2. OPIS OGÓLNY WYROBU.

Szalokominiarka w kolorze khaki wykonana z dzianiny o splocie dwuprawym. Skład surowcowy przędzy zastosowanej do produkcji szlokominiarek zawiera: 40% włókien wełnianych, 30% włókien poliestrowych i 30% włókien poliakrylonitrylowych. Końce wyrobu wykończone ściegiem obrzucającym na overlocku.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE.

3.1. WYKAZ MATERIAŁÓW ZASADNICZYCH I DODATKÓW.

Rodzaj zastosowanych materiałów i dodatków oraz ich charakterystykę przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1.

| L.p. | Rodzaj materiału i dodatku | Charakterystyka materiału |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Przędza dzianiny zasadniczej. | Wełna 40%, Poliester 30%, Poliakrylonitryl 30 % - 42tex. |
| 2. | Nici poliestrowe. | 120dtex x 2 |
| 3. | Wszywka. | Firmowa, z rokiem produkcji, ze sposobem konserwacji. |

3.2. WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE DZIANINY.

Wymagania techniczno - użytkowe dla dzianiny zasadniczej wyrobu oraz metody jej oceny przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2.

| L.p. | Rodzaj parametru | J.m. | Wartość parametru | Badanie wg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Splot dzianiny. | - | Dwuprawy 1 x 1 | PN-EN ISO 8388:2005 p. 3.3.2 |
| 2. | Liczba rządków. | Liczba/cm | 10,0 ± 0,6 | PN-EN 14971:2007 |
| 3. | Liczba kolumienek. | Liczba/cm | 15,0 ± 0,8 | PN-EN 14971:2007 |
| 4. | Masa powierzchniowa. | g/m2 | 300,0 ± 30 | PN-P-04613:1997 |
| 5. | Zmiana wymiarów po praniu w temp. 40°C, nie więcej niż: (kierunek wzdłużny) | % | 6,0 | PN-EN 25077:1998 PN-EN ISO 6330:2002 Procedura prania 8A |
| 6. | Zmiana wymiarów po praniu w temp. 40°C, nie więcej niż: (kierunek poprzeczny) | % | 5,0 |  |
| 7. | Wytrzymałość na przebicie kulką, nie mniej niż: | daN | 24 | PN-P-04738:1979 |
| 8. | Światło – zmiana barwy. | Stopień | 4 | PN-EN ISO 105-B02:2006 |
| 9. | Odporność wybawień: - pranie w temperaturze 40°C. | Stopień odporności /* | A/ 4 B/ 4 | PN-ISO 105-C06: 1996 Metoda A1S |
| 10. | Odporność wybawień: - na pot. | Stopień odporności /* | A/ 4 B/ 4 | PN-EN ISO 105-E04: 1999 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Tarcie suche. | Stopień odporności /* | B/ 4 | PN-EN ISO 105-X12: 2005 |
| 12. | Tarcie mokre. | Stopień odporności /* | B/ 4 |  |

Uwagi /*:

A/ - zmiana barwy danej próby;

B/ - zabrudzenie bieli bawełny/wełny.

3.3. ZESTWAIENIE SZWÓW I ŚCIEGÓW.

Szwy i ściegi oznaczono według PN-P-84501:1983 i PN-P-84502:1983 i zestawiono w tabeli 
nr 3.

Tabela nr 3.

| L.p. | Rodzaj szwu/ściegu | Miejsce zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 6.01.01/504 | Obrzucenie końców wyrobu. |

Uwaga:

Zalecana gęstość ściegów overlockowych: 50 ÷ 60 ściegów/1dm.

4. OPIS WYKONANIA WYROBU.

Podstawowe operacje wykonania szalokominiarki przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4.

| L.p. | Rodzaj operacji | Wymagania i uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Stabilizacja dzianiny | Parowanie na prasie parowej i leżakowanie 48 godzin |
| 2. | Rozkrój dzianiny | Według oznaczeń |
| 3. | Obrzucenie krawędzi ciętych wyrobu | W jednym z końców podłożyć wszywkę firmową i konserwacyjną |
| 4. | Operacje końcowe | Oczyszczenie z końców nitek |

5. CHECHOWANIE, SKŁADANIE I PAKOWANIE.

5. 1. CECHY DOSTAWCY.

Wszywka firmowa zawierająca nazwę i znak producenta, umieszczona w obszyciu krawędzi wyrobu.

Wszywka informacyjna o sposobie konserwacji i rokiem produkcji zamocowana pod wszywką firmową.

Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN ISO 3758:2006 obejmujące następujący układ znaków:

Uwaga - Dopuszcza się stosowanie zamiennie jednej wszywki zawierającej oznaczenia zawarte na wszywkach: firmowej i wszywce o sposobie konserwacji. Wszywka taka powinna być umieszczona w miejscu naszycia wszywki firmowej, a sposób oznaczenia zamieszczonych cech powinny spełniać wymagania wyznaczone w PN-EN ISO 3758:2006.

Etykieta jednostkowa zamocowana w dolnej krawędzi wyrobu zwierająca, co najmniej następujące dane:

- nazwę, adres i znak firmowy producenta,

- nazwę wyrobu, numer wzoru i kolor wyrobu,

- skład surowcowy,

- jakość wyrobu podaną słownie,

- znak kontroli jakości,

- rok produkcji wyrobu.

Etykieta na opakowanie zbiorcze zawierająca, co najmniej następujące dane:

- nazwę, adres i znak firmowy producenta,

- nazwę wyrobu, numer wzoru i kolor wyrobu,

- jakość wyrobu podaną słownie,

- ogólną liczbę sztuk zawartych w opakowaniu;

- rok produkcji wyrobu.

5.2. SKŁADANIE.

Wyrób złożyć dwukrotnie po długości.

5.3. PAKOWANIE.

Złożone szalokominiarki ułożyć po 10 sztuk i zamocować banderolą. Następnie 50 sztuk szalokominiarek włożyć do kartonu. Na kartonie oklejonym taśmą samoprzylepną 
i ostemplowaną pieczątką firmową nakleić etykietę zbiorczą.

6. GWARANCJA.

Okres i warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wyrób określa umowa.

7. RYSUNEK TECHNICZNY.

Rysunek nr 2.

8. TABELA WYMIARÓW WYROBU GOTOWEGO.

Wymiary wyrobu gotowego przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5.

| L.p. | Oznaczenie wg rysunku | Nazwa wymiaru | J.m. | Wymiary (cm) | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | a | Długość całkowita. | cm | 112,0 | ± 3,0 |
| 2. | b | Szerokość. | cm | 23,0 | ± 1,0 |

9. ŚREDNIE NORMY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW ZASADNICZYCH I DODATKÓW.

Średnie normy zużycia materiałów zasadniczych i dodatków podano w tabeli nr 6.

Tabela nr 6.

| L.p. | Nazwa materiałów zasadniczych i dodatków | J.m. | Norma zużycia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Przędza. | g | 200 |
| 2. | Nici do obszycia końców. | mb | 19,0 |
| 3. | Wszywka firmowa. | szt. | 1 |
| 4. | Wszywka informacyjna o sposobie konserwacji i rokiem produkcji. | szt. | 1 |
| 5. | Etykieta jednostkowa. | szt. | 1 |
| 6. | Etykieta zbiorcza do paczki. | szt. | 1/50 |
| 7. | Banderola. | szt. | 1/10 |
| 8. | Karton zbiorczy. | szt. | 1/50 |

10. ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN.

| L.p. | Data | Zmiana dotyczy (numer strony i ewentualna treść zmiany) | Akceptacja (data i podpis) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30.03.2021 r. | W przypadku zastąpienia lub wycofania norm przywołanych w dokumentacji techniczno-technologicznej, dopuszcza się stosowanie dokumentów normatywnych je zastępujących. |  |  |