Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy, wraz z transportem i rozładunkiem po stronie Wykonawcy niżej wymienionych kruszyw drogowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych i części powiatowych, bieżącego utrzymania sieci wod – kan, prowadzenia inwestycji budowy dróg i  budowy sieci wod – kan prowadzonych przez Zamawiającego oraz na potrzeby wymiany piasku w piaskownicach na placach zabaw zarządzanych przez Zamawiającego. Dostawa kruszyw odbywać będzie się sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiającego na telefonicznie zgłoszone zapotrzebowanie w terminie i ilości zgodnie z zamówieniem do bazy Zamawiającego w Jezierzycach – ulica Kolejowa 5, bądź w dowolne miejsce wskazane na terenie wiejskiej Gminy Słupsk. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować każdą dostawę w uzgodnionej ilości i w wyznaczonym terminie. Czas dostawy zamówionego kruszywa oraz piasku wynosić będzie maksymalnie do 48 h, od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania. Tonaż pojedynczej dostawy winien być nie mniejszy niż 5 ton kruszywa. Zamawiający nie przewiduje limitu dostaw na dzień. Wykonawca powinien dysponować środkami transportu przystosowanymi do przewozu zamówionego kruszywa zgodnie z podanym wymaganym minimalnym tonażem dostaw. Z uwagi na trudno dostępny teren wymaga się od Wykonawcy posiadania: -co najmniej jednego samochodu ciężarowego samowyładowczego o minimalnej ładowności 5 ton, -co najmniej jednego pojazdu ciężarowego 6x6 z napędami na każdą oś, -co najmniej jednego ciągnika siodłowego 4x4 z napędami na każdą oś, -co najmniej jednego pojazdu ciężarowego 8x8 z napędami na każdą oś.

Zamawiający wymaga złożenia oferty na minimum jedną z dwóch  nw. części z podaniem stałych poszczególnych cen jednostkowych w zł/t, które nie ulegną zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

Kruszywa  objęte przedmiotem zamówienia:

Część I: Dostawa z transportem i rozładunkiem destruktu betonowego, destruktu asfaltowego, kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej, melafiru, pisku sianego

- destruktu betonowego - o frakcji 0 – 65 mm, nie dopuszcza się udziału innych materiałów w destrukcie betonowym bez domieszek z gazobetonu, cegły oraz zanieczyszczeń typu szkło, metal, papier, tworzywo sztuczne. Gruz betonowy powinien mieć ciągłe uziarnienie. Szacowane zapotrzebowanie - 600 t,

- destruktu asfaltowego pozyskanego w wyniku frezowania nawierzchni bitumicznych.  Dopuszczalna frakcja kruszywa 0 – 31,5mm. Szacowane zapotrzebowanie - 2000 t.,

- kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej 0 – 31,5 mm – przekruszone min. 90%. Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia – dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania przedstawione w normie PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym". Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych. Szacowane zapotrzebowanie -3000 t.,

- kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej 0 – 31,5 mm ze skał twardych pochodzenia magmowego-melafir. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania przedstawione w normie   PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym". Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych. Szacowane zapotrzebowanie -  200 t.

- piasku sucho-sianego 0-2 mm. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania przedstawione w normie PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym". Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych. Szacowane zapotrzebowanie  9000t.

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do oferty orzeczenia o jakości kruszywa przeznaczonego do robót drogowych, kruszywo musi spełniać normy PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym".

Część II: Dostawa z transportem i rozładunkiem piasku naturalnego.

Dostawa z transportem i rozładunkiem piasku naturalnego, różnoziarnistego z przewagą ziaren drobnych, barwy jasnoszarej, bez części organicznych i zanieczyszczeń chemicznych. Szacowane zapotrzebowanie - 9000 t.

Podane wyżej ilości kruszyw drogowych oraz piasku są danymi szacunkowymi, wynikającymi z obliczeń dokonanych na podstawie danych z lat minionych oraz prognozowanego zapotrzebowania na czas realizacji zamówienia, wobec czego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania na dany rodzaj kruszywa w trakcie obowiązywania umowy, bez zmiany zaoferowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało, z tego tytułu, prawo do wnoszenia żadnych roszczeń. W koszt stawki zł/t należy wliczyć koszty transportu, a także koszty załadunku i rozładunku oraz czas niezbędny na dokonanie rozładunku kruszyw oraz piasku.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom jedynie  w zakresie transportu  w/w kruszyw.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcom. Za prace zrealizowane przez podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne.

Rozliczenie  finansowe między stronami jedynie na podstawie faktur VAT – nie dopuszcza się możliwości rozliczenia w inny sposób, np. rachunki, etc.