Załącznik nr 1

**WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZE**

**Karton z tektury falistej 800x400x500**

****

*Zdjęcie przykładowe*

**Dane techniczne:**

1. Szerokość: 790-810 mmm; Głębokość; 400-410 mm; Wysokość: 490-510 mm;
2. Pojemność około 125-135l;
3. Karton wykonany z tektury falistej 3-warstwowej, klapowy
4. Kolor szary,
5. Gramatura 500-520 gr/m2
6. Szare pudełko klapowe do samodzielnego składania