OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

BIURO LOGISTYKI POLICJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TKANINA

NA MUNDURY ĆWICZEBNE

(bluzy, spodnie) i FURAŻERKI

- bawełniano -poliestrowa typu rip-stop

nazwa przedmiotu zamówienia publicznego

Numer specyfikacji technicznej: ST 51/Ckt/2019

(numer z Rejestru Specyfikacji Technicznych prowadzonego w Wydziale)

UZGODNIONO:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

Wersja: Edycja wrzesień 2019 r.

2019-09-12 (data wydania)

Spis treści

1.	PRZEZNACZENIE DOKUMENTU	3

2.	ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU	3

3.	DEFINICJE I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYROBEM	3

3.1.	Definicje	3

3.2.	Dokumentacja techniczno - technologiczna	3

3.3.	Dokumenty odniesienia	3

4.	WYMAGANIA	5

4.1.	Wymagania ogólne	5

4.2.	Wymagania dla koloru	5

4.2.1.	Kolor	5

4.2.2.	Trwałość koloru	6

4.3.	Wymagania techniczne	6

4.4.	Wymagania użytkowe	6

4.5.	Wymagania dotyczące jakości	7

4.5.1.	Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ekologii	8

5.	CECHOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.	8

5.1.	Cechowanie	8

5.2.	Pakowanie i przechowywanie	9

5.3.	Transport	9

6. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ	9

# PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje tkaninę, na mundur ćwiczebny (bluza, spodnie) i furażerkę, bawełniano -poliestrową typu rip-stop przez określenie parametrów, jakie powinna spełniać w zakresie wymagań:

- technicznych,

- jakościowych,

- związanych z bezpieczeństwem użytkowania,

w odniesieniu do:

- nazewnictwa,

- symboli,

- badań i metodologii badań,

- znakowania oraz oznaczania wyrobu.

# ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana w realizacji zamówień publicznych oraz w systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

# DEFINICJE I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYROBEM

## Definicje

Wykonawca – producent, importer lub dystrybutor przedmiotu specyfikacji technicznej.

## Dokumentacja techniczno-technologiczna

Dokumentacja techniczna - technologiczna Wykonawcy, wykorzystywana  i stanowiąca  podstawę  realizacji  produkcji oraz przedstawiona do procesu certyfikacji i oceny zgodności, powinna zawierać, co najmniej:

- identyfikację tkaniny (nazwę, oznaczenie, symbol, itp.);

- warunki procesu wytwarzania tkaniny - szczegółowy opis podstawowych operacji i warunków ich realizacji (snucie, tkanie, obróbka wstępna, barwienie, impregnacja, itp.),

- etapy i zakres kontroli podczas poszczególnych operacji procesu wytwarzania tkaniny (kontrola wstępna, międzyoperacyjna, itp.) i kontroli końcowej (odbiór jakościowy, itp.),

- znakowanie (rozmieszczenie, zawartość),

- zasady konserwacji, pakowania, przechowywania i transportu.

## Dokumenty odniesienia

Podstawowe akty prawne:

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające Dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również Dyrektywę Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE

i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE z 2006  r. Nr L 396, s. 1 z późn. zm.).

Normy:

- PN-EN ISO 105-J01:2002 Tekstylia –. Badania odporności wybarwień – Część J01: Ogólne zasady pomiaru barwy powierzchni.

- PN-EN ISO 105-J03:2009 Tekstylia – Badanie odporności wybarwień – Obliczanie różnic barwy.

- PN-EN ISO 6330:2012 Tekstylia – Metody prania domowego i suszenia stosowane do badania płaskiego wyrobu włókienniczego.

- PN-P-04604:1972 Metody badań surowców włókienniczych – Rozpoznawanie włókien.

- PN-EN ISO 1833-11:2010 Tekstylia – Ilościowa analiza chemiczna – Część 11: Mieszanki włókien celulozowych i poliestrowych (metoda z zastosowaniem kwasu siarkowego).

- PN-P-04847-10:1993 Tekstylia – Wyznaczanie zawartości włókien w mieszankach dwuskładnikowych metodami chemicznymi – Wyznaczanie zawartości włókien celulozowych w mieszankach z włóknami poliestrowymi.

- PN-P-04653:1997 Tekstylia – Nitki – Wyznaczanie masy liniowej metodą odcinkową.

- PN-P-01701:1952 Tkaniny – Oznaczenia splotów tkackich.

- PN-EN 12127:2000 Tekstylia – Płaskie wyroby włókiennicze – Wyznaczanie masy na jednostkę powierzchni z zastosowaniem małych próbek.

- PN-ISO 3801:1993 Tekstylia – Tkaniny – Wyznaczanie masy liniowej i powierzchniowej.

- PN-EN 1049-2:2000 Tekstylia – Metody analizy struktury wyrobów tkanych – Wyznaczanie liczby nitek na jednostkę długości.

- PN-EN ISO 13934-1:2013-07 Tekstylia – Właściwości płaskich wyrobów przy rozciąganiu – Część 1: Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego przy maksymalnej sile metodą paska.

- PN-EN ISO 13937-2:2002 Tekstylia – Metody badania rozdzierania płaskich wyrobów – Część 2: Wyznaczanie siły rozdzierania próbek roboczych w kształcie spodni (metoda pojedynczego rozdzierania).

- PN-EN ISO 5077:2011 Tekstylia – Wyznaczanie zmiany wymiarów po praniu i suszeniu.

- PN-EN ISO 105-C06:2010 Tekstylia – Badania odporności wybarwień – Część C06: Odporność wybarwień na pranie domowe i komunalne.

- PN-EN ISO 105-X12:2016-08 Tekstylia – Badania odporności wybarwień – Część X12: Odporność wybarwień na tarcie.

- PN-EN ISO 105-B02:2014-11 Tekstylia – Badania odporności wybarwień – Część B02: Odporność wybarwień na działanie światła sztucznego: Test płowienia w świetle łukowej lampy ksenonowej.

- PN-EN ISO 12945-2:2002 Tekstylia – Wyznaczanie skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu – Część 2: Zmodyfikowana metoda Martindale'a.

- PN-EN ISO 12947-2:2017-02 Tekstylia – Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a – Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej

- PN-EN 29865:1997 Tekstylia – Wyznaczanie odporności wyrobów na deszcz metodą Bundesmanna.

- PN-EN ISO 14419:2010 Tekstylia – Oleofobowość – Węglowodorowy test odpornościowy.

- PN-EN ISO 4920:2013-02 Tekstylia – Wyznaczanie odporności na zwilżanie powierzchniowe (spray test).

- PN-EN ISO 14362-1:2017-04 Tekstylia – Metody oznaczania niektórych amin aromatycznych powstałych z barwników azowych – Część 1: Wykrywanie zastosowania niektórych barwników azowych dostępnych metodą z ekstrakcją i bez ekstrakcji włókien.

- PN-EN ISO 14362-3:2017-04 Tekstylia – Metody oznaczania niektórych amin aromatycznych powstałych z barwników azowych – Część 3: Wykrywanie zastosowania niektórych barwników azowych, mogących uwalniać 4-aminoazobenzen.

- PN-EN ISO 14184-1:2011 Tekstylia – Oznaczanie formaldehydu – Część 1: Formaldehyd wolny i zhydrolizowany (metoda ekstrakcji wodnej).

- PN-EN ISO 3071:2007 Tekstylia – Oznaczanie pH ekstraktów wodnych.

- PN-P-06710:1977 Tkaniny bawełniane – Stopnie jakości.

- PN-EN ISO 3758:2012 Tekstylia – System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli.

UWAGA:

W przypadku zastąpienia lub wycofania norm wymienionych w specyfikacji technicznej dopuszcza się stosowanie dokumentów normatywnych je zastępujących lub równoważnych.

# WYMAGANIA

## Wymagania ogólne

Tkanina bawełniano - poliestrowa typu rip-stop, w kolorze ciemnogranatowym, z wykończeniem oleo- i wodoodpornym, stosowana w mundurze ćwiczebnym (bluza, spodnie) i furażerce dla funkcjonariuszy Policji, powinna charakteryzować się:

- podwyższonymi właściwościami mechanicznymi (wytrzymałość na: rozrywanie, rozdzieranie),

- dobrą układalnością,

- stabilnością kształtów, bez widocznych falistości i łukowatości przy ułożeniu na płaszczyźnie,

- odpornością na deformacje (wypychanie) i pilling,

- zabezpieczeniem krawędzi krajką (stanowiącą dobre zabezpieczenie przed wysuwaniem się nitek brzegowych),

- dobrą odpornością wybarwień.

Ponadto:

- tkanina nie powinna ulec samoistnemu uszkodzeniu ani przebarwieniu podczas przechowywania, użytkowania i konserwacji zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji technicznej i dokumentacji techniczno-technologicznej Wykonawcy,

- parametry kolorystyczne i użytkowe tkaniny nie powinny ulec zmianie podczas przechowywania zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej specyfikacji technicznej.

Stosowanie zamiennych rozwiązań surowcowych, środków pomocniczych lub innych wariantów technologii wytworzenia materiału wymaga wprowadzenia do dokumentacji techniczno-technologicznej i uzyskania potwierdzenia spełnienia wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej, w tym przeprowadzenia badań w akredytowanych laboratoriach badawczych.

## Wymagania dla koloru

### Kolor

Kolor tkaniny powinien spełniać wymagania w zakresie współrzędnych barwy i dopuszczalnej różnicy barwy względem wzorca określonych w Tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka raportu barwy i dopuszczalna różnica barwy dla koloru ciemnogranatowego

| Barwa | Wartości CIELab (D65/10) |  |  | Dopuszczalna wartość E*ab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L* | a* | b* |  |
| Ciemnogranatowa | 17,01 | 0,69 | - 6,95 | ≤ 1,5 |

Współrzędne barwy wyznaczane zgodnie z normą PN-EN ISO 105-J01:2002.

Dopuszczalna maksymalna wielkość różnicy barwy, obliczana w stosunku do wartości współrzędnych barwy wzorca zawartych w Tabeli 1 wg normy PN-EN ISO 105-J03:2009.

### Trwałość koloru

Tkanina powinna charakteryzować się trwałością koloru podczas przechowywania, użytkowania i konserwacji.

Pomiar wartości współrzędnych barwy należy przeprowadzić po zabiegach konserwacji:

- 30 cyklach pralniczych w temperaturze 60°C i suszeniu, wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 6330:2012,

- 20 cyklach czyszczenia chemicznego, wykonanych zgodnie z normą PN–EN ISO 3175-2:2010.

Dopuszczalna maksymalna wielkość różnicy barwy, w stosunku do wartości współrzędnych barwy wzorca zawartych w Tabeli 1 dla tkaniny po procesie konserwacji, powinna wynosić nie więcej niż ΔE*ab = 2,2.

Uwaga:

Spełnienie wymagań ujętych w punkcie 4.2 powinno być potwierdzone wynikami badań wykonanymi w akredytowanych laboratoriach badawczych.

## Wymagania techniczne

Tabela 2. Wymagania techniczne dla tkaniny

| Lp. | Parametr | J.m. | Wartość | Metodyka badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skład surowcowy | % | 52 ± 3 bawełna 48 ± 3 poliester | PN-P-04604:1972 PN-EN ISO 1833-11:2010 lub PN-P-04847-10:1993 |
|  | Skład surowcowy przędzy - osnowa - wątek | % | 52± 3 bawełna, 48± 3 poliester 52± 3 bawełna, 48± 3 poliester | PN-EN ISO 1833-11:2010 lub PN-P-04847-10:1993 |
| 3. | Masa liniowa przędzy - osnowa - wątek | tex | 20x2 20x2 | PN-P-04653:1997 |
| 4. | Splot | - | (ze zdwojonymi: co 25 nitką osnowy i co 16 nitką wątku „rip – stop”) | PN-P-01701:1952 |

Uwaga:

Spełnienie wymagań ujętych w Tabeli 2 powinno być potwierdzone wynikami badań wykonanymi w akredytowanych laboratoriach badawczych.

## Wymagania użytkowe

Tabela 3. Wymagania użytkowe dla tkaniny

| Lp. | Parametr | J.m. | Wartość | Metodyka badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa powierzchniowa | g/m2 | 250±15 | PN-EN 12127:2000 lub PN-ISO 3801:1993 |
|  | Liczba nitek na 1 dm - osnowa - wątek | nitek/dm | 350±15 230±15 | PN-EN 1049-2:2000 |
|  | Maksymalna siła przy rozciąganiu - osnowa - wątek nie mniej niż | N | 1200 700 | PN-EN ISO 13934-1:2013-07 |
|  | Wytrzymałość na rozdzieranie - osnowa - wątek nie mniej niż | N | 40 40 | PN-EN ISO 13937-2:2002 |
|  | Zmiana wymiarów po 5 praniach w temp. 600C i suszeniu - kierunek wzdłużny - kierunek poprzeczny nie więcej niż | % | ± 3 ± 3 | PN-EN ISO 5077:2011 PN-EN ISO 6330:2012 Metoda 6N |
|  | Odporność wybarwień na pranie w temp. 60oC: - zmiana barwy - zabrudzenie bieli bawełny nie mniej niż | stopień | 4 4 | PN-EN ISO 105-C06:2010 Metoda C1S |
|  | Odporność wybarwień na - tarcie suche - tarcie mokre nie mniej niż | stopień | 4 3 | PN-EN ISO 105-X12:2016-08 |
|  | Odporność wybarwień na - światło sztuczne nie mniej niż | stopień | 5 | PN-EN ISO 105-B02:2014-11 |
|  | Odporność na mechacenie i pilling nie mniej niż | stopień | 4 | PN-EN ISO 12945-2:2002 |
|  | Odporność na ścieranie nie mniej niż | ilość cykli | 30 000 | PN-EN ISO 12947-2:2017-02 lub PN-EN ISO 12947-2:2000 +AC:2006 |
|  | Nasiąkliwość nie więcej niż | % | 15 | PN-EN 29865:1997 |
|  | Efekt oleofobowy nie mniej niż | stopień | 6 | PN-EN ISO 14419:2010 |
|  | Odporność na zwilżanie powierzchniowe (spray test) nie mniej niż | stopień | 4 | PN-EN ISO 4920:2013-02 |

Uwaga:

Spełnienie wymagań ujętych w Tabeli 3 powinno być potwierdzone wynikami badań wykonanymi w akredytowanych laboratoriach badawczych.

## Wymagania dotyczące jakości

- Tkanina powinna spełniać wymagania zawarte w specyfikacji technicznej,

- Wykonawca powinien posiadać i stosować system oceny jakości produkcji, w tym: kontrolę wstępną, międzyoperacyjna i wyrobu końcowego, postepowanie z wyrobem niezgodnym. Wykonanie powyższych czynności powinno być udokumentowane (sporządzone zapisy).

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia stosownego dokumentu (protokołu, zaświadczenia) z przeprowadzonej klasyfikacji jakości i kontroli końcowej wyrobów na zgodność z zapisami zawartymi w specyfikacji technicznej).

Klasyfikacja jakości

Ocenę jakości należy przeprowadzić wg normy PN-P-06710:1977. Dopuszcza się dostawę tkanin jedynie w pierwszym stopniu jakości oraz wg zasad określonych przez odbiorcę.

### Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ekologii

Tkanina powinna spełniać wymagania Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające Dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 
i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również Dyrektywę Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE z 2006  r. Nr L 396, s. 1 z późn. zm.). W szczególności nie może ona zawierać substancji zabronionych do stosowania
w wyrobach włókienniczych oraz powinna spełniać wymagania określone w Tabeli 4.

Tabela 4. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ekologii

| Lp. | Parametr |  | Jednostka | Wartość | Metodyka badań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zawartość amin aromatycznych, nie więcej niż |  | mg/kg | 30,0 | PN-EN ISO 14362-1:2017-04 PN-EN ISO 14362-3:2017-04 |
| 2. | Zawartość formaldehydu, nie więcej niż |  | mg/kg | 75,0 | PN-EN ISO 14184-1:2011 |
| 3. | Odczyn pH |  | - | 4,0 – 7,5 | PN-EN ISO 3071:2007 |
| 4. | Zawartość pozostałości pestycydów chloroorganicznych: a-HCH; b-HCH; g-HCH-Lindan; d-HCH; p,p- DDD; o,p- DDD; p,p- DDE; p,o- DDE; p,p- DDT; p,o- DDT; heptachlor; aldryna; dieldryna; toksafen; 2,4-D; 2,4,5-T nie więcej niż |  | mg/kg | 1,0 | Chromatografia gazowa z detektorem wychwytu elektronów (ECD-FID) lub z detektorem masowym (GC MS) |
| 5. | Zawartość metali ciężkich w zmineralizowanej próbce, nie więcej niż | Ołów (Pb) | mg/kg | 90,0 | PN-EN 16711-1:2016-01 |
|  |  | Kadm (Cd) |  | 40,0 |  |
|  | Zawartość ekstrahowanych metali ciężkich, nie więcej niż | Arsen (As) |  | 1,0 | PN-EN 16711-2:2016-01 |
|  |  | Rtęć (Hg) |  | 0,02 |  |

Uwaga:

Spełnienie wymagań ujętych w Tabeli 4 powinno być potwierdzone wynikami badań wykonanymi 
w akredytowanych laboratoriach badawczych.

# CECHOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.

## Cechowanie

Tkanina powinna posiadać etykiety w języku polskim.

W przypadku etykiet w języku innym niż polski, konieczna jest dodatkowa etykieta w języku polskim.

Informacje i znaki zawarte na etykietach muszą być trwałe i czytelne.

Na etykietach nie dopuszcza się skreśleń i poprawek.

Etykiety/etykiety dodatkowe w języku polskim powinny zawierać, co najmniej następujące dane:

- nazwę, adres i znak producenta,

- nazwę tkaniny,

- numer partii i numer sztuki,

- szerokość sztuki w cm,

- długość sztuki w mb,

- skład surowcowy,

- kolor,

- rodzaj wykończenia,

- datę produkcji,

- stopień jakości,

- znak kontroli jakości,

- oznaczenie sposobu konserwacji (zgodne z normą PN-EN ISO 3758:2012).

Rysunek 1. Sposób konserwacji tkaniny rip-stop

## Pakowanie i przechowywanie

Pakowanie. Każda sztuka nawinięta na oddzielny nawój powinna być zabezpieczona np. folią przed uszkodzeniem, zbrudzeniem (mechanicznym, chemicznym, biologicznym), zamoczeniem oraz obniżeniem jej jakości w czasie przechowywania oraz transportu. Dopuszcza się inny sposób pakowania, pod warunkiem  zachowania wymagań określonych w pkt. 4. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta w języku polskim.

Przechowywanie. Tkaninę należy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających temperaturę od +5C do +30C i wilgotności powietrza do 70%, zabezpieczających przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami lub zniszczeniem oraz działaniem czynników szkodliwych (pleśnie, grzyby, itp.). Odległość przechowywania od grzejników i punktów oświetleniowych powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.

## Transport

Tkaninę tkaniny powinien odbywać się powszechnie dostępnymi środkami transportu. Załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających zapakowaną tkaninę przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

# 6. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Certyfikat oceny zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację OiB w zakresie obejmującym wymagania przedmiotowej specyfikacji technicznej.

UWAGA!
Właścicielem Specyfikacji Technicznej jest Komenda Główna Policji.

Kopiowanie Specyfikacji Technicznej w całości lub w części,
bez zgody właściciela jest zabronione.

7. ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – tylko w dokumentacji oryginalnej

| Lp. | Data | Zakres zmian (zmiana wprowadzona Kartą zmian nr……..) | Data i podpis referenta postępowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |