Warunki techniczne

Zawory kulowe do wody

# Średnica:

- DN  15 mm, 20 mm, 25mm, 32 mm, 40mm, 50mm, 65mm, 80mm

# Ciśnienie:

- Minimalne ciśnienie robocze PN10

# Uszczelnienie:

- Uszczelnienia: EPDM, teflon PTFE

# Materiały:

- mosiądz MO59, MO58B, CW617N

- powierzchnia korpusu śrutowana niklowana

- element sterujący (zamykający) - kula

- połączenie z instalacją obustronnie gwintowane wewnętrznie

- Uchwyt (rączka) w okładzinie z tworzywa

# Dopuszczenia:

- Atesty Higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny

# Wymagane dokumenty – dostarczone do oferty

- Karta katalogowa lub inny dokument producenta zawierający: zdjęcie bądź rysunek zamawianego asortymentu, informacje materiałowe na temat przeznaczenia produktu, materiałów użytych do produkcji, wymiarów

- Atest PZH

- Certyfikaty zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych lub Aprobata techniczna

Zawory czerpalne kulowe do wody

# Średnica:

- DN  15 mm, 20 mm, 25 mm

# Ciśnienie :

- Dopuszczalne ciśnienie robocze  1,0 MPa

# Uszczelnienie

- Uszczelnienia: EPDM, teflon PTFE

# Materiały:

- mosiądz MO59, MO58B, CW617N

- powierzchnia korpusu śrutowana niklowana

- element sterujący (zamykający) - kula

- uchwyt (rączka) w okładzinie z tworzywa

- połączenie z instalacją gwintowane wkrętne

# Dopuszczenia:

- Atesty Higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny

# Wymagane dokumenty – dostarczone do oferty

- Karta katalogowa lub inny dokument producenta zawierający: zdjęcie bądź rysunek zamawianego asortymentu, informacje materiałowe na temat przeznaczenia produktu, materiałów użytych do produkcji, wymiarów

- Aktualny Atest PZH

- Certyfikat zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych lub Aprobata techniczna

Zawory przelotowe  proste do wody

# Średnica :

- DN  15mm, 20mm,  25mm, 32 mm, 40mm, 50mm, 65mm, 80mm

# Ciśnienie :

- Dopuszczalne ciśnienie robocze  1,0 MPa

# Uszczelnienie

- Uszczelnienia: BAA7523, EPDM, fibra

# Materiały:

- korpus zaworu żeliwny

- powierzchnia korpusu śrutowana

- element sterujący (zamykający) – głowica wzniosowa

- korpus głowicy wzniosowej wykonany z mosiądzu z uchwytem (pokrętłem)

- połączenie z instalacją obustronnie gwintowane wewnętrznie

# Dopuszczenia:

- Atesty Higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny

# Wymagane dokumenty – dostarczone do oferty

- Karta katalogowa lub inny dokument producenta zawierający: zdjęcie bądź rysunek zamawianego asortymentu, informacje materiałowe na temat przeznaczenia produktu, materiałów użytych do produkcji, wymiarów

- Aktualny Atest PZH

- Certyfikat zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych lub Aprobata techniczna