Załącznik nr 2

PAŁKA WIELOFUNKCYJNA TYPU TONFA Z UCHWYTEM

- Wymagania ogólne

Pałka wielofunkcyjna typu „Tonfa” jest pałką sztywną, wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym i składa się z:

- rękojeści,

- końca rękojeści,

- ramienia krótkiego,

- końca ramienia krótkiego,

- gardy,

- ramienia długiego,

- końca ramienia długiego.

Konstrukcja i materiał z jakiego wykonana jest pałka musi umożliwiać wykonywanie technik obrotowych.

- Parametry techniczne pałki wielofunkcyjnej typu „Tonfa”:

- długość całkowita – 600 mm,

- średnica pałki – 30 mm,

- długość rękojeści – 150 mm ,

- masa pałki – 600 g,

- barwa – czarna, matowa ,

- materiał – tworzywo sztuczne.

Uwaga : tolerancja wymiarowa +/- 1 mm.

- Parametry wytrzymałościowe pałki wielofunkcyjnej „Tonfa” :

- badania statyczne : badania statyczne przeprowadzić przy obciążeniu statycznym P=1,5 [kN].

Wartość siły przy której nie mogą wystąpić trwałe odkształcenia min. 1,5 kN.

- badania dynamiczne: badania dynamiczne należy wykonać zrzucając ciężarek w kształcie walca o masie 5 kg z wysokości 1m.

Badania statyczne i dynamiczne należy wykonać:

- po 24h wymrażaniu pałki w temperaturze t= -40 ۫C,

- po 24h wygrzewaniu pałki w temperaturze t= +50 ۫ C,

- po 24 h termostatowaniu w temperaturze t= + 20۫ C .

4. Uchwyt do pałki wielofunkcyjnej „Tonfa”:

- uchwyt do mocowania pałki wielofunkcyjnej typu „Tonfa” na pas główny, element łączący uchwyt z pasem wykonany z taśmy w kolorze czarnym,

- uchwyt musi umożliwiać łatwe wkładanie i wyjmowanie pałki ,

- konstrukcja uchwytu musi umożliwiać obracanie się pałki po jej włożeniu i utrzymywać pałkę w jednym położeniu,

- uchwyt na pałkę musi być wykonany z metalu (lakierowany lub oksydowany w kolorze czarnym).

Gwarancja: 24 miesiące.