RO.271.19.2021 Zblewo, 29.04.2021 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 210003G od ul. Gajowej do skrzyżowania z ul. Nowodworską w miejscowości Pinczyn”,** prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00033567/01 z dnia 2021-04-15)

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

1) Czy wykonawca może zmienić podstawy wycen oraz ilości określone w przedmiarze robót ?

**Odp. Wykonawca powinien udokumentować  Zamawiającemu  różnice w przedmiarze w stosunku do projektu a następnie   Zamawiający zwraca się do projektanta potwierdzenie tego faktu.**

2) W przedmiarze brak pozycji wykonania chodnika z kostki betonowej. Czy należy dodać pozycję ? Proszę o podanie powierzchni chodnika

**Odp. Tak, przeoczono  nawierzchnie chodnika szer. 1,00m, która w tym projekcie jest częścią jezdni o tej samej konstrukcji warstw tylko nie o tej samej nawierzchni  / kostki beton/**

**a. Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm grub 8 cm  szer.1,00m  na podsypce cementowo piaskowej 1:4  grub. 3 cm  - 638,54 m2**

**b. Ustawienia obrzeza betonowego 8x30 cm  na ławie na podsypce cementowo piaskowej 1:4  grub. 5 cm -  638,54 mb**

3) Prosimy o podanie grubości podbudowy zasadniczej mieszanki nie związanej z kruszywem C90/3 o uziarnienie 0/31,5 pod chodnik, czy 25 cm jak przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym czy 20 cm jak określono w przedmiarze pozycja 16 ?

**Odp. Pod chodnikiem podbudowa zasadnicza 25 cm, pod jezdnia bitumiczną  20 cm**

**W przedmiarze ujęto na szerokości chodnika i jezdni  podbudowę  zasadnicza - 20 cm**

**Należy dodatkowo uwzględnić podbudowę z mieszanki niezwiązanej o granulacji 0/31,5 kruszywo łamane C90/3  pod   powierzchnia  chodnika   o   5 cm**

4) Z jakiego koloru kostki maja zostać wykonane zjazdy i chodnik?

**Odp. Kostka Starobruk w kolorze grafitowym**

5) Z jakiego rodzaju kruszywa ma być wykonana podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej? Czy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 czy kruszywa łamanego C90/30 o uziarnieniu 0/31,5?

**Odp. Kruszywo dla podbudowy zasadniczej -kruszywo łamane  o uziarnieniu 0/31,5, ziarna łamane wg. ktg procentowej  C90/3  / minimalna procentowa masa ziaren łamanych do max. masy ziaren zaokrąglonych/**

**Wymogi wg. tabeli 7.3 "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych pól sztywnych" 2014r**

**"Mieszanki nie związane dla dróg  krajowych WT4" GDDKiA tab. 6**

**Z poważaniem**

**Otrzymują:**

1. Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
2. a/a AT