Załącznik nr 4 do Umowy nr………………………….

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA ROBÓT TYNKARSKICH I MALARSKICH

Powłoki Tynkarskie winny spełniać poniższe wymagania jakościowe:

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwu metrowej łaty,

- Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny  być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku.

- Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III

- Nie posiadać widocznych miejscowych nierówności powierzchni otynkowanych wynikających z techniki wykonania tynku,

- Nie posiadać wykwitów,

- Nie posiadać zabrudzeń, uszkodzeń mechanicznych

- Nie posiadać śladów zacieków,

- Nie odstawać od podłoża,

- Nie posiadać pęcherzy i odparzeń wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża,

- Nie posiadać spękań i zarysowań

- Struktura tynku w miejscu wykonywania napraw nie może odbiegać wizualnie od pozostałej struktury tynku

Powłoki Malarskie winny spełniać poniższe wymagania jakościowe:

- Dopuszczalne odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw

- Mieć jednolitą barwę, równomierną, bez smug, plam, zabrudzeń, zgodnie ze wzorcem producenta,

- Chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,

- Nie posiadać uszkodzeń, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,

- Nie mieć złuszczeń,

- Nie ścierać się i nie obsypywać się

- Nie odstawać od podłoża,

- Nie posiadać widocznych łączeń i poprawek

Niedopuszczalne jest zabrudzenie farbami powierzchni przylegających oraz występowanie powierzchni niemalowanych