Załącznik nr 3 do umowy nr...........…

z dnia...................................................

SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA

OZNAKA STOPNIA DO UBRANIA OCHRONNEGO

Nr ewidencyjny - 58/BOR/2010

SPIS TREŚCI

1. Rysunek z wymiarami wyrobu.								3

2. Opis ogólny wyrobu.									4

3. Wymagania techniczne.									4

3.1. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków.						4

3.2. Wymagania techniczno-użytkowe tkaniny zasadniczej.				5-6

4. Opis wykonania wyrobu.									6

5. Cechowanie, pakowanie i przechowywanie.						7

5.1. Cechowanie.										7

5.2. Pakowanie.										7

5.3. Przechowywanie.										7

6. Rysunki techniczne.									8-10

7. Arkusz ewidencji wprowadzonych zmian.						11

1. RYSUNEK Z WYMIARAMI WYROBU.

Rysunek 1-2 – wymiary wyrobu.

2. OPIS OGÓLNY WYROBU.

Oznaka stopnia do ubrania ochronnego wykonana jest metodą haftu komputerowego nićmi 
w kolorze czarnym.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE.

3.1. WYKAZ MATERIAŁÓW ZASADNICZYCH I DODATKÓW.

Tabela nr 1 – zestawienie podstawowych materiałów zasadniczych i dodatków.

| L.p. | Nazwa materiału | Charakterystyka materiału | Wymagania wg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tkanina zasadnicza. | Tkanina wełniana w kolorze ciemnozielonym (oliwkowym). | Tabela nr 2 |
| 2. | Sztywnik hafciarski. | 170÷190 g/m2 | Atest dostawcy |
| 3. | Nici haftujące. | Poliestrowe z oplotem bawełnianym kolor czarny (120÷140 dtex x 2). | PN-EN 12590:2002 |
| 4. | Nici obszywające. | Poliestrowe z oplotem bawełnianym w kolorze tkaniny zasadniczej (120÷140 dtex x 2). | PN-EN 12590:2002 |
| 5. | Nici bębenkowe. | Elano-bawełniane. | - |
| 6. | Taśma samoszczepna haczykowa. | Kolor zielony. | PN-EN 12240:1999 |
| 7. | Rękaw foliowy. | - | - |
| 8. | Etykieta. | - | - |

3.2. WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE TKANINY ZASADNICZEJ.

Tabela nr 2 - wymagania techniczno-użytkowe tkaniny zasadniczej.

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka miary | Wymagania | Metoda badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Skład surowcowy przędzy osnowy i wątku. | % | WO - 86% PA - 14% | PN-P-01703:1996 PN-72/P-04604 |
| 2. | Masa liniowa przędzy osnowy. | Tt | 84 tex | PN-ISO 1139:1998 PN-P-04653:1997 |
| 3. | Masa liniowa przędzy wątku. | Tt |  |  |
| 4. | Liczba nitek osnowy. | l/dm | 159±6 | PN-EN 1049-2:2000 |
| 5. | Liczba nitek wątku. | l/dm | 155±9 |  |
| 6. | Splot. | - | płócienny | PN/P-01701:1952 |
| 7. | Rodzaj wykończenia tkaniny. | - | Folowanie, pranie, karbonizowanie, neutralizowanie, suszenie, drapanie, strzyżenie, szczotkowanie, prasowanie, dekatyzowanie. | Specyfikacja techniczna producenta. |
| 8. | Szerokość z krajkami. | m | 1,44±0,02 | PN-EN 1773:2000 |
| 9. | Szerokość między krajkami. | m | 1,42±0,02 |  |
| 10. | Masa liniowa. | g/m | 490±20 | PN-ISO 3801:1993 |
| 11. | Masa powierzchniowa | g/m2 | 331±13 |  |
| 12. | Siła zrywająca – kierunek wzdłużny, nie mniej niż: | N | 250 | PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 13. | Siła zrywająca – kierunek poprzeczny, nie mniej niż: | N | 210 |  |
| 14. | Zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie – kierunek wzdłużny, nie więcej niż: | % | -3,5 | PN-ISO 7771:1994 |
| 15. | Zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie – kierunek poprzeczny, nie więcej niż: | % | -3,0 |  |
| 16. | Zawartość włókien wełnianych, nie mniej niż: | % | 86±4 | PN-93/P-04847-03 |
| 17. | Zawartość tłuszczu, nie więcej niż: | % | 1,5 | PN-86/P-04643 |
| Stopień odporności wybarwień, nie mniej niż: |
| 18. | Światło (xenotest). | stop. | 4-5 | PN-EN ISO 105-B02:2006 |
| 19. | Woda. | Zmiana barwy. | stop. | 4-5 | PN-EN ISO 105-E01:1999 |
|  |  | Zabrudzenie bieli bawełny. | stop. | 4-5 |  |
|  |  | Zabrudzenie bieli wełny. | stop. | 4-5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. | Pranie w temperaturze 400C. | Zmiana barwy. | stop. | 4 | PN-ISO 105-C06:1996 Ap1:1999 Metoda A1S |
|  |  | Zabrudzenie bieli bawełny. | stop. | 4 |  |
|  |  | Zabrudzenie bieli wełny. | stop. | 4 |  |
| 21. | Rozpuszczalniki organiczne (czterochloroetylen) | Zmiana barwy. | stop. | 4 | PN-EN ISO 105-X05:1999 |
|  |  | Zabrudzenie bieli bawełny. | stop. | 4 |  |
|  |  | Zabrudzenie bieli wełny. | stop. | 4 |  |
| 22. | Prasowanie na wilgotno. | Zmiana barwy. | stop. | 4-5 | PN-EN ISO 105-X11:2000 |
|  |  | Zabrudzenie bieli bawełny. | stop. | 4-5 |  |
| 23. | Tarcie suche. | Zabrudzenie bieli bawełny | stop. | 4 | PN-EN ISO 105-X12:2005 |
| 24. | Tarcie mokre. | Zabrudzenie bieli bawełny | stop. | 4 |  |

4. OPIS WYKONANIA WYROBU.

Oznaka stopnia do ubrania ochronnego:

- krojenie tkaniny zasadniczej i sztywnika;

- łączenie tkaniny zasadniczej ze sztywnikiem hafciarskim;

- mocowanie usztywnionej tkaniny w tamborku maszyny haftującej;

- programowanie automatu haftującego (wybór odpowiedniego wzoru stopnia);

- haftowanie wzoru stopnia;

- sprawdzenie poprawności haftu;

- wycinanie haftowanej oznaki;

- obszywanie krawędzi oznaki wraz z taśmą samoszczepną;

- pakowanie.

5. CECHOWANIE, PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE.

5.1. CECHOWANIE.

Etykieta zbiorcza powinna zawierać następujące dane:

- nazwę, adres i znak producenta;

- nazwę wyrobu;

- datę produkcji (miesiąc i rok);

- ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym z wyszczególnieniem stopni.

5.2. PAKOWANIE.

Oznakę stopnia wkłada się pojedynczo do rękawa foliowego, składa się w pakiety po 25 sztuk (jednej oznaki stopnia) i przewiązuje się (spina gumką), następnie pakuje się w opakowanie zbiorcze po 200 szt. i dołącza się etykietę zbiorczą.

5.3. PRZECHOWYWANIE.

Oznaki stopnia do ubrania ochronnego należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i nienasłonecznionych oraz w warunkach zabezpieczających przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym.

6. RYSUNKI TECHNICZNE.

Rysunek 3-18 – wymiarowanie wyrobu.

7. ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN.

| L.p. | Data | Zmiana dotyczy (strona i ewentualnie treść zmiany) | Akceptacja (data i podpis) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fotografia poglądowa